2019年海南油漆涂料产品质量省级监督抽查产品及其企业名单

承检机构：海南省产品质量监督检验所

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌江石碌豪奔腻子粉厂 | 高强抗裂腻子 （外墙专用） | 豪奔 | 14.5±0.5kg/包 | 2019-7-9 | 合格 | — |
| 2 | 昌江石碌豪奔腻子粉厂 | 高强抗裂腻子 （内墙专用） | 豪奔 | 14.5±0.5kg/包 | 2019-7-9 | 合格 | — |
| 3 | 白沙牙叉耀辉腻子粉厂 | 家家乐高级环保腻子粉（内墙专用） | — | 20kg/包 | 2019-7-10 | 合格 | — |
| 4 | 白沙牙叉耀辉腻子粉厂 | 弹性抗裂腻子粉 | — | 20kg/包 | 2019-07-10 | 合格 | — |
| 5 | 白沙牙叉丽华腻子涂料厂 | 内墙净味腻子王 | — | 15±0.5kg/包 | 2019-07-08 | 合格 | — |
| 6 | 海口易施高建材有限公司 | 柔性抗裂外墙防水腻子 | 易施高 | 15±0.5kg | 2019-07-12 | 合格 | — |
| 7 | 儋州那大恒业涂料厂 | 卓能腻子粉 | — | 20kg±0.5kg/袋 | 2019-07-15 | 合格 | — |
| 8 | 儋州那大伦康涂料加工厂 | 超强水性钢化腻子粉 | — | 20kg±0.5kg/袋 | 2019-07-10 | 合格 | — |
| 9 | 海南磊晶新型建材有限公司 | 高级内墙环保耐水腻子粉 | 磊晶牌 | 20kg±0.5kg/包 | 2019-07-05 | 合格 | — |
| 10 | 海南磊晶新型建材有限公司 | 高级外墙环保耐水腻子粉 | 磊晶牌 | 20kg±0.5kg/包 | 2019-07-05 | 合格 | — |
| 11 | 海南柏康装饰工程有限公司 | 柏康-6000外墙哑光乳胶漆-白色 | 柏康 | 20kg | 2019-07-11 | 合格 | — |
| 12 | 海南柏康装饰工程有限公司 | 柏康BK-2000内墙优质哑光乳胶漆-白色 | 柏康 | 20kg | 2019-07-12 | 合格 | — |
| 13 | 三亚金利达建材有限公司 | 耐水腻子粉（外墙专用） | 易涂宝 | 14kg/袋 | 2019-07-10 | 合格 | — |
| 14 | 海南中衡泰岳建材有限公司三亚分公司 | 内墙环保耐水腻子粉（环保腻子） | 中衡泰岳 | 15kg/袋 | 2019-07-10 | 合格 | — |
| 15 | 海南中衡泰岳建材有限公司三亚分公司 | 外墙环保耐水腻子粉（环保腻子） | 中衡泰岳 | 15kg/袋 | 2019-07-10 | 合格 | — |
| 16 | 三亚金利达建材有限公司 | 耐水腻子粉（内墙专用） | 易涂宝 | 14kg/袋 | 2019-07-10 | 合格 | — |
| 17 | 保亭毛感双飞粉厂 | 双鸽外墙腻子粉（环保耐水型） | — | 12.5kg/袋 | 2019-07-09 | 合格 | — |
| 18 | 保亭保城美耐特建筑材料厂 | 内墙专用腻子粉 | — | 13kg/袋 | 2019-07-10 | 合格 | — |
| 19 | 保亭保城顺发涂料厂 | 耐水环保腻子粉（内墙专用） | 顺发 | 13kg/袋 | 2019-07-10 | 合格 | — |
| 20 | 万宁康宝丽涂料厂 | 高强环保耐水腻子粉（内墙专用） | 康宝亿 | 16kg/袋 | 2019-07-15 | 合格 | — |
| 21 | 万宁万城家德绿腻子粉加工厂 | 外墙专用腻子粉 | 家德绿 | 13kg/袋 | 2019-07-12 | 合格 | — |
| 22 | 万宁长丰诗冠涂料商行 | 净味腻子粉（内墙） | — | 20kg/袋 | 2019-07-14 | 合格 | — |
| 23 | 万宁市恒美士涂料有限公司 | 内墙环保腻子粉 | — | 12.5kg/袋 | 2019-07-16 | 合格 | — |
| 24 | 万宁市恒美士涂料有限公司 | 外墙耐水腻子粉 | — | 12.5kg/袋 | 2019-07-16 | 合格 | — |
| 25 | 琼海塔洋双鸽涂料加工厂 | 耐水环保腻子粉（内墙专用） | — | 13kg/袋 | 2019-07-05 | 合格 | — |
| 26 | 琼海塔洋双鸽涂料加工厂 | 双鸽外墙腻子粉 | — | 13kg/袋 | 2019-06-20 | 合格 | — |
| 27 | 琼海嘉积旺兴装饰材料厂 | 内墙腻子粉 | — | 15kg/袋 | 2019-07-10 | 合格 | — |
| 28 | 琼海嘉积旺兴装饰材料厂 | 外墙腻子粉 | — | 15kg/袋 | 2019-07-10 | 合格 | — |
| 29 | 海南大中漆厂 （香港）有限公司 | 亮光木器清面漆 | 大孚 | 2kg/桶 | 2019-06-27 | 合格 | — |
| 30 | 海南大中漆厂 （香港）有限公司 | 内墙水性抗碱底漆 | 大孚 | 5升/桶 | 2019-03-12 | 合格 | — |
| 31 | 海南大中漆厂 （香港）有限公司 | 绿居士环保内墙乳胶漆 | 大孚 | 5升/桶 | 2019-06-19 | 合格 | — |
| 32 | 海南大中漆厂 （香港）有限公司 | 透明木器底漆 | 大孚 | 2.2kg/桶 | 2019-05-24 | 合格 | — |
| 33 | 海南恒翔佳节能科技有限公司 | 建筑外墙用腻子 | — | （20±0.5）kg/袋 P型 | 2019-08-02 | 合格 | — |
| 34 | 海南恒翔佳节能科技有限公司 | 建筑室内用腻子 | — | （15±0.5）kg/袋 Y型 | 2019-08-02 | 合格 | — |
| 35 | 三亚田独绿涂防水涂料商行 | 绿涂内墙腻子 | — | 14±0.5kg/袋 | 2019-08-05 | 合格 | — |
| 36 | 三亚田独绿涂防水涂料商行 | 绿涂外墙腻子 | — | 25±0.5kg/袋 | 2019-08-05 | 合格 | — |
| 37 | 三亚田独易施高涂料商行 | 柔性抗裂外墙防水腻子 | 易施高 | 25±0.5kg/袋 | 2019-08-06 | 合格 | — |
| 38 | 三亚田独易施高涂料商行 | 室内环保耐水腻子 | 易施高 | 25±0.5kg/袋 | 2019-08-06 | 合格 | — |
| 39 | 三亚荔枝沟康利涂料厂 | 内墙环保腻子 | — | 15kg/袋 | 2019-08-05 | 合格 | — |
| 40 | 三亚荔枝沟康利涂料厂 | 高级环保腻子 | — | 15kg±0.5kg/袋 | 2019-08-05 | 合格 | — |