附件：

2019年海南省水泥、粒化高炉矿渣粉产品质量省级监督抽查产品及其企业名单

承检机构：海南省产品质量监督检验所

| 序号 | 受检单位/所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌江华盛水泥粉磨有限公司/海南省昌江县石碌镇铜鈷冶炼厂东侧 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 天涯牌 | P·P、50kg/袋 | 2019-11-10 | 合格 | _ |
| 2 | 东方双吉水泥厂/东方市八所镇皇宁管区北边 | 火山灰质硅酸盐水泥 | _ | P·P、散装 | 2019-11-11 | 合格 | _ |
| 3 | 儋州华盛天涯水泥有限公司/海南省儋州市八一老根 | 普通硅酸盐水泥 | 天涯牌 | P·O、50kg/袋 | 2019-11-15 | 合格 | _ |
| 4 | 儋州明成水泥有限公司/儋州市木棠工业园区 | 普通硅酸盐水泥 | 椰宝 | P·O、50kg/袋 | 2019-11-04 | 合格 | _ |
| 5 | 海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥分公司/昌江县叉河镇 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 椰树 | P·P、50kg/袋 | 2019-11-20 | 合格 | _ |
| 6 | 华润水泥（昌江）有限公司/海南省昌江县石碌镇 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 润丰 | P·P、袋装 50kg/袋 | 2019-11-19 | 合格 | _ |
| 7 | 海南屯昌鸿启水泥有限公司/海南省屯昌县屯城镇大同桥东侧 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 椰树 | P·P、50kg/袋 | 2019-11-17 | 合格 | _ |
| 8 | 屯昌中能水泥发展有限公司/屯昌县屯城镇昌盛一路320号 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 中能 | P·P、50kg/袋 | 2019-11-18 | 合格 | _ |
| 9 | 华润水泥（五指山）有限公司/五指山市毛阳镇 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 润丰 | P·P、50kg/袋 | 2019-11-19 | 合格 | _ |
| 10 | 三亚华盛水泥粉磨有限公司/三亚市荔枝沟 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 天涯 | P·P、50kg/袋 | 2019-11-21 | 合格 | _ |
| 11 | 三亚华盛水泥粉磨有限公司/三亚市荔枝沟 | 普通硅酸盐水泥 | 天涯 | P·O、50kg/袋 | 2019-11-21 | 合格 | _ |
| 12 | 文昌华盛天涯水泥有限公司/海南省文昌市文城镇文莲公路三公里处 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 天涯 | P·P 、50kg/袋 | 2019-12-01 | 合格 | _ |
| 13 | 华润水泥（昌江）有限公司金江粉磨站/澄迈县金江镇大拉海榆西线56公里处 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 润丰水泥 | P·P、50kg/袋 | 2019-11-27 | 合格 | _ |
| 14 | 华润水泥（昌江）有限公司金江粉磨站/澄迈县金江镇大拉海榆西线56公里处 | 普通硅酸盐水泥 | 润丰水泥 | P·O、50kg/袋 | 2019-11-26 | 合格 | _ |
| 15 | 澄迈华盛天涯水泥有限公司/澄迈县老城开发区火车南站物流综合区 | 普通硅酸盐水泥 | 天涯牌 | 50kg/袋 | 2019-11-26 | 合格 | _ |
| 16 | 澄迈华盛天涯水泥有限公司/澄迈县老城开发区火车南站物流综合区 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 天涯牌 | P·P 、50kg/袋 | 2019-12-01 | 合格 | _ |
| 17 | 万宁华盛天涯水泥有限公司/海南省万宁市山根镇后沟村 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 天涯 | P·P、50kg/袋 | 2019-12-5 | 合格 | _ |
| 18 | 海南檀溪新型材料有限公司/海南澄迈老城镇美玉坡 | 矿渣粉 | _ | _ | 2019-12-02 | 合格 | _ |
| 19 | 海南蓝岛环保产业股份有限公司/儋州市木棠镇木棠大道东侧 | 矿渣粉 | _ | 散装 | 2019-11-25 | 不合格 | 烧失量、不溶物 |
| 20 | 海南汇创新型环保建材有限公司/海南省儋州市木棠工业园区控规A-03-10、A-03-09地块 | 矿渣粉 | _ | 散装 | 2019-11-21 | 不合格 | 烧失量、不溶物 |