- 海南省泳装产品省级监督抽查实施细则

海南省市场监督管理局

2020年1月

海南省泳装产品省级监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待售中产品随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的同厂家（或同品牌）、同型号、同颜色的产品。

抽样数量：详见表1。

表1 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 机织连体式泳装 | 5件（其中备样2件） |
| 针织连体式泳装 | 4件（其中备样1件） |
| 分体式泳装 | 6套（其中备样2套） |
| 泳裤 | 6条（其中备样2条） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |

2 检验依据

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明 | GB/T 5296.4-2012 相应产品标准 | GB/T 5296.4-2012 相应产品标准 |
| 2 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057 GB/T 2910等 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐海水色牢度 | 相应产品标准 | 相应产品标准 |
| 10 | 耐氯化水色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8413-2013 |
| 11 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 12 | 接缝强力 | 相应产品标准 | GB/T 21294-2014 |
| 13 | 耐氯化水拉伸弹性回复率 | 相应产品标准 | 相应产品标准 |
| 14 | 弹性伸长率 | 相应产品标准 | FZ/T 70006 -2004 FZ/T 01034-2008 |
| 15 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8427-2008 |
| 16 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 17 | 耐洗（或皂洗）色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3921-2008 |
| 备注：针织产品耐摩擦色牢度只测直向。 |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

（1）GB 18401-2010《国家纺织产品安全技术规范》

（2）GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》

（3）GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

（4）FZ/T 73013-2017《针织泳装》

（5）FZ/T 81021-2014《机织泳装》

现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求或其他相适应的产品标准。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。