2024年海南省童鞋产品省级监督抽查

实施细则

海南省市场监督管理局

2024年8月

2024年海南省童鞋产品省级监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于海南省童鞋产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省范围内市场领域的童鞋产品。

2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范

GB 30585-2014   儿童鞋安全技术规范

GB/T 25036-2021 布面童胶鞋

QB/T 2880-2016  儿童皮鞋

QB/T 4331-2021 儿童旅游鞋

QB/T 4331-2012  儿童旅游鞋

QB/T 4546-2021 儿童皮凉鞋

QB/T 4546-2013  儿童皮凉鞋

其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和细则

3 抽样

抽取样品应为同一年龄段、同一批次、同一颜色的产品。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封样，然后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处。抽样数量见下表

| 序号 | 抽查产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 婴幼儿鞋 | 4双（其中备样1双） |
| 2 | 儿童鞋 | 3双（其中备样1双） |

4 检验项目要求

儿童旅游鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |
| 1 | 成鞋耐折性能 | 相应产品标准 | GB/T 3903.1-2017 GB/T 3903.1-2008 |  | ● |  |
| 2 | 耐磨性能 | 相应产品标准 | GB/T 3903.2-2017 GB/T 3903.2-2008 |  | ● |  |
| 3 | 帮底剥离强度 或底墙与帮面剥离强度 | 相应产品标准 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |  |
| 4 | 外底硬度 | 相应产品标准 | GB/T 3903.4-2017 GB/T 3903.4-2008 |  | ● |  |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | 相应产品标准 | QB/T 2886-2007 GB/T 21396-2022 |  | ● |  |
| 6 | 物理安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 | ● |  |  |
| 7 | 重金属总量 | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 | ● |  |  |
| 8 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 | ● |  |  |
| 9 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 | ● |  |  |
| 10 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 | ● |  |  |
| 11 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO 16181-1:2021 | ● |  |  |
| 12 | 甲醛含量 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1- 2019 GB/T 19941.2- 2019 | ● |  |  |
| 13 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942- 2019 | ● |  |  |
| 注：根据实际产品标准对应要求的项目进行检测。 |  |  |  |  |  |  |

儿童皮鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |
| 1 | 耐折性能 | 相应产品标准 | GB/T 3903.1-2008 |  | ● |  |
| 2 | 耐磨性能 | 相应产品标准 | GB/T 3903.2-2008 |  | ● |  |
| 3 | 剥离强度 | 相应产品标准 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |  |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | 相应产品标准 | QB/T 2880-2016 |  | ● |  |
| 5 | 外底硬度 | 相应产品标准 | GB/T 3903.4-2008 |  | ● |  |
| 6 | 外底与外中底粘合强度 | 相应产品标准 | GB/T 21396-2008 |  | ● |  |
| 7 | 物理安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 | ● |  |  |
| 8 | 勾心纵向刚度 | GB 30585-2014 | GB/T 3903.34-2019 |  | ● |  |
| 9 | 勾心硬度 | GB 30585-2014 | GB/T 230.1-2018 |  | ● |  |
| 10 | 勾心长度下限值 | GB 30585-2014 | GB/T 28011-2021 |  | ● |  |
| 11 | 勾心弯曲性能 | GB 30585-2014 | GB/T 28011-2021 |  | ● |  |
| 12 | 重金属总量 | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 | ● |  |  |
| 13 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 | ● |  |  |
| 14 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 | ● |  |  |
| 15 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 | ● |  |  |
| 16 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO 16181-1:2021 | ● |  |  |
| 17 | 甲醛含量 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 | ● |  |  |
| 18 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 | ● |  |  |
| 注：根据实际产品标准对应要求的项目进行检测。 |  |  |  |  |  |  |

儿童皮凉鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |
| 1 | 耐折性能 | 相应产品标准 | GB/T 3903.1-2017 GB/T 3903.1-2008 |  | ● |  |
| 2 | 耐磨性能 | 相应产品标准 | GB/T 3903.2-2017 GB/T 3903.2-2008 |  | ● |  |
| 3 | 帮底剥离强度 | 相应产品标准 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |  |
| 4 | 帮带拉出强度（或帮带拔出力） | 相应产品标准 | QB/T 4546-2021 GB/T 38011-2019 QB/T 4546-2013 HG/T 2877-1997 |  | ● |  |
| 5 | 外底硬度 | 相应产品标准 | GB/T 3903.4-2017 GB/T 3903.4-2008 |  | ● |  |
| 6 | 外底与外中底粘合强度 | 相应产品标准 | GB/T 21396-2008 |  | ● |  |
| 7 | 物理安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 | ● |  |  |
| 8 | 勾心纵向刚度 | GB 30585-2014 | GB/T 3903.34-2019 |  | ● |  |
| 9 | 勾心硬度 | GB 30585-2014 | GB/T 230.1-2018 |  | ● |  |
| 10 | 勾心长度下限值 | GB 30585-2014 | GB/T 28011-2021 |  | ● |  |
| 11 | 勾心弯曲性能 | GB 30585-2014 | GB/T 28011-2021 |  | ● |  |
| 12 | 重金属总量 | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 | ● |  |  |
| 13 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 | ● |  |  |
| 14 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 | ● |  |  |
| 15 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 | ● |  |  |
| 16 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO 16181-1:2021 | ● |  |  |
| 17 | 甲醛含量 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 | ● |  |  |
| 18 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942- 2019 | ● |  |  |
| 注：根据实际产品标准对应要求的项目进行检测。 |  |  |  |  |  |  |

布面童胶鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |
| 1 | 耐磨性能/磨耗量 | 相应产品标准 | GB/T 9867-2008 GB/T 1689-1998 |  | ● |  |
| 2 | 硬度 | 相应产品标准 | GB/T 531-1999 |  | ● |  |
| 3 | 物理机械安全性能（除钢勾心） | 相应产品标准 | GB 30585-2014 GB/T 25036-2021 GB 25036-2010 | ● |  |  |
| 4 | 可萃取的重金属 | GB 25038-2010 相应产品标准 | GB/T 17593.1-2006 GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.4-2006 | ● |  |  |
| 5 | 含氯酚 | GB 25038-2010 相应产品标准 | GB/T 18414.1-2006 GB/T 18414.2-2006 | ● |  |  |
| 6 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 25038-2010 相应产品标准 | GB/T 24153-2009 | ● |  |  |
| 7 | 游离甲醛 | GB 25038-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-1998 | ● |  |  |
| 8 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 25038-2010 相应产品标准 | GB/T 17592-2006 | ● |  |  |
| 注：根据实际产品标准对应要求的项目进行检测。 |  |  |  |  |  |  |

其他类童鞋（除胶鞋）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |
| 1 | 物理安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 | ● |  |  |
| 2 | 重金属总量 | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 | ● |  |  |
| 3 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 | ● |  |  |
| 4 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 | ● |  |  |
| 5 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 | ● |  |  |
| 6 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO 16181-1:2021 | ● |  |  |
| 7 | 甲醛含量 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 | ● |  |  |
| 8 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942- 2019 | ● |  |  |
| 注：根据实际产品标准对应要求的项目进行检测。 |  |  |  |  |  |  |

注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。

统一结论用语：（使用以下三者之一）：

● 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格；

● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。