海南省纺织服装产品质量监督抽查实施细则

XZ13-2022

1   抽样

1.1  抽样型号或规格

根据产品的销售单元（件/条/个/套）抽取相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  抽样方法

在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

1.2.2  抽样基数

在生产企业抽样的，抽样基数不得低于20件/条/套。在流通领域抽样的，抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3  抽样数量

根据本细则规定的检验要求，抽样数量见表1。

表1  抽样数量

| 产品种类 | 包含产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 有填充床上用品 | 被类（棉被、化纤被、 蚕丝被、羊毛被） | 2件/条（其中备样1件/条） |
|  | 絮用纤维制品 | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
|  | 枕、垫类产品 | 6个（其中备样3个） |
| 无填充床上用品 | 床单、被套、床笠、床罩 | 4件/条（其中备样2件/条） |
|  | 枕/垫套 | 6件/条（其中备样3件/条） |
| 服装产品 | 单、夹服装 | 4件/条/套（其中备样2件/条/套） |
|  | 中小学生校服 | 4件/条/套（其中备样2件/条/套） |
|  | 针织学生服 | 4件/条/套（其中备样2件/条/套） |
|  | 衬衫 | 4件（其中备样2件） |

1.3  抽样注意事项

抽取的样品连同其原包装和使用说明用清洁的包装袋（箱）密封包装。

2  检验

2.1 检验依据

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013  纺织品 纤维含量的标识

GB/T 5296.4-2012  消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB 18383-2007   絮用纤维制品通用技术要求

GB/T 22796-2021   床上用品

FZ/T 81007-2012   单、夹服装

GB/T 31888-2015   中小学生校服

GB/T 22854-2009   针织学生服

GB/T 2660-2017   衬衫

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2 检验项目

纺织服装产品检验项目见表2至表10

表2 絮用纤维制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料要求 | GB 18383-2007/4.1 | GB 18383-2007 |
| 2 | 含杂率 | GB 18383-2007/4.1.6 | GB 18383-2007附录B |
| 3 | 纤维含量 | GB 18383-2007/4.1.7 GB/T 29862-2013/7 | GB/T 2910（所有部分）、FZ/T 01057（所有部分） |
| 4 | 绿脓杆菌 | GB 18383-2007/4.2.1 | GB 15979-2002 |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | GB 18383-2007/4.2.1 | GB 15979-2002 |
| 6 | 溶血性链球菌 | GB 18383-2007/4.2.1 | GB 15979-2002 |
| 7 | 异味 | GB 18383-2007/4.2.4 | GB 18401-2010 |

表3 被芯、垫芯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 异味 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB 18401-2010 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 17592-2011、 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 填充物 | GB/T 22796-2021/4.4 GB/T 18383-2007/4 | GB/T 18383-2007 |
| 6 | 纤维含量 | GB/T 22796-2021/4.5 GB/T 29862-2013/7 | GB/T 2910（所有部分）、FZ/T 01057（所有部分） |
| 7 | 填充物质量偏差率 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 22796-2021 |
| 8 | 压缩回弹性能 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 22796-2021附录C |
| 备注 | 单位质量在150g/cm²及以下不考核压缩回弹性能。 |  |  |

表4 枕芯、靠垫芯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 异味 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB 18401-2010 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 17592-2011、 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 填充物 | GB/T 22796-2021/4.4 GB/T 18383-2007/4 | GB/T 18383-2007 |
| 6 | 纤维含量 | GB/T 22796-2021/4.5 GB/T 29862-2013/7 | GB/T 2910（所有部分）、FZ/T 01057（所有部分） |
| 7 | 填充物质量偏差率 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 22796-2021 |

表5 被套、床单、枕/垫套检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 异味 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB 18401-2010 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 17592-2011、 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 纤维含量 | GB/T 22796-2021/4.5 GB/T 29862-2013/7 | GB/T 2910（所有部分）、FZ/T 01057（所有部分） |
| 6 | 断裂强力 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 3923.1-2013 |
| 7 | 顶破强力 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 19976-2005 |
| 8 | 起球性能 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 4802.1-2008参数E、GB/T 4802.2-2008 |
| 9 | 水洗尺寸变化率 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 8629-2017、 GB/T 8630-2013 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 8427-2019 |
| 11 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 3921-2008 |
| 12 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 3922-2013 |
| 13 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 3920-2008 |
| 备注 | 1、顶破强力仅考核针织面料（拉舍尔面料除外）； 2、拉毛面料不考核起球性能； 3、产品使用说明注明“不可水洗”的产品不考核水洗尺寸变化率。 |  |  |

表6 被（芯）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 异味 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB 18401-2010 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 22796-2021/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 17592-2011、 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 填充物 | GB/T 22796-2021/4.4 GB/T 18383-2007/4 | GB/T 18383-2007 |
| 6 | 纤维含量 | GB/T 22796-2021/4.5 GB/T 29862-2013/7 | GB/T 2910（所有部分）、FZ/T 01057（所有部分） |
| 7 | 填充物质量偏差率 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 22796-2021 |
| 8 | 压缩回弹性能 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 22796-2021附录C |
| 9 | 断裂强力 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 3923.1-2013 |
| 10 | 顶破强力 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 19976-2005 |
| 11 | 起球性能 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 4802.1-2008参数E、GB/T 4802.2-2008 |
| 12 | 水洗尺寸变化率 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 8629-2017、 GB/T 8630-2013 |
| 13 | 耐光色牢度 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 8427-2019 |
| 14 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 3921-2008 |
| 15 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 3922-2013 |
| 16 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 22796-2021/4.5 | GB/T 3920-2008 |
| 备注 | 1、单位质量在150g/cm²及以下不考核压缩回弹性能； 2、顶破强力仅考核针织面料（拉舍尔面料除外）； 3、拉毛面料不考核起球性能； 4、产品使用说明注明“不可水洗”的产品不考核水洗尺寸变化率。 |  |  |

表7单、夹服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明 | FZ/T 81007-2012/3.1 | GB/T 5294.4-2012 |
| 2 | 纤维含量 | FZ/T 81007-2012/3.12 GB/T 29862-2013/7 | GB/T 2910（所有部分）、 FZ/T 01057（所有部分）、 FZ/T 01026-2017、 FZ/T 01095-2002、 FZ/T 30003-2009、 GB/T 16988-2013 |
| 3 | 甲醛含量 | FZ/T 81007-2012/3.12 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 2912.1-2009 |
| 4 | pH值 | FZ/T 81007-2012/3.12 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料 | FZ/T 81007-2012/3.12 GB 18401-2010/5.1 | GB/T17592-2011 |
| 6 | 异味 | FZ/T 81007-2012/3.12 GB 18401-2010/5.1 | GB 18401-2010 |
| 7 | 尺寸变化率(水洗) | FZ/T 81007-2012/3.12 | GB/T 8628-2013、 GB/T 8629-2001、 GB/T 8630-2013 |
| 8 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 81007-2012/3.12 | GB/T 3921-2008 |
| 9 | 耐干摩擦色牢度 | FZ/T 81007-2012/3.12 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 81007-2012/3.12 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 3920-2008 |
| 11 | 耐汗渍色牢度 | FZ/T 81007-2012/3.12 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 3922-2013 |
| 12 | 耐水色牢度 | FZ/T 81007-2012/3.12 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 5713-2013 |
| 13 | 面料起球 | FZ/T 81007-2012/3.12 | GB/T 4802.1-2008 |
| 14 | 覆粘合衬部位剥离强度 | FZ/T 81007-2012/3.12 | FZ/T 80007.1-2006 |
| 15 | 接缝性能 | FZ/T 81007-2012/3.12 | GB/T 81007-2012 |
| 16 | 裤后裆缝接缝强力 | FZ/T 81007-2012/3.12 | GB/T 3923.1-2013 |
| 17 | 耐干洗色牢度 | FZ/T 81007-2012/3.12 | GB/T 5711-2015 |
| 18 | 耐光色牢度 | FZ/T 81007-2012/3.12 | GB/T 8427-2019 |

表8中小学生校服检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 31888-2015/4.2 GB/T 29862-2013/7 | GB/T 2910（所有部分） |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 31888-2015/4.2 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 31888-2015/4.2 GB 18401-2010/5.1 | GB/T17592-2011 |
| 4 | pH值 | GB/T 31888-2015/4.2 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 燃烧性能 | GB/T 31888-2015/4.2 | GB/T 14644-2014 |
| 6 | 异味 | GB/T 31888-2015/4.2 GB 18401-2010/5.1 | GB 18401-2010 |
| 7 | 耐水色牢度 | GB/T 31888-2015/4.2 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 5713-2013 |
| 8 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 31888-2015/4.2 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 3921-2008 |
| 9 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 31888-2015/4.2 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 31888-2015/4.2 | GB/T 3921-2008 |
| 11 | 起球 | GB/T 31888-2015/4.2 | GB/T 4802.1-2008 |
| 12 | 顶破强力 | GB/T 31888-2015/4.2 | GB/T 19976-2005 |
| 13 | 断裂强力 | GB/T 31888-2015/4.2 | GB/T 3923.1-2013 |
| 14 | 接缝强力 | GB/T 31888-2015/4.2 | GB/T 13773.1-2008 |

表9针织学生服检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶破强力 | GB/T 22854-2009/4.3 | GB/T 19976-2005 |
| 2 | 接缝强力 | GB/T 22854-2009/4.3 | FZ/T 01031-2016 |
| 3 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22854-2009/4.3 | GB/T 3921-2008 |
| 4 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 22854-2009/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 3922-2013 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB/T 22854-2009/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 22854-2009/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 起球 | GB/T 22854-2009/4.3 | GB/T 4802.1-2008 |
| 8 | 甲醛含量 | GB/T 22854-2009/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 2912.1-2009 |
| 9 | pH值 | GB/T 22854-2009/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 7573-2009 |
| 10 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 22854-2009/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB/T17592-2011 |
| 11 | 异味 | GB/T 22854-2009/4.3 GB 18401-2010/5.1 | GB 18401-2010 |
| 12 | 纤维含量 | GB/T 22854-2009/4.3 GB/T 29862-2013/7 | GB/T 2910（所有部分）、FZ/T 01057（所有部分）、 FZ/T 01095-2002 |
| 13 | 耐光色牢度 | GB/T 22854-2009/4.3 | GB/T 8427-2019 |
| 14 | 耐光、汗复合色牢度 | GB/T 22854-2009/4.3 | GB/T 14576-2009 |

表10衬衫检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明 | GB/T 2660-2017/3.1 | GB/T 5294.4-2012 |
| 2 | 纤维含量 | GB/T 2660-2017/3.11 GB/T 29862-2013/7 | GB/T 2910（所有部分）FZ/T 01057（所有部分）、 FZ/T 01026-2009、 FZ/T 01095-2002、 FZ/T 30003-2009、 GB/T 16988-2013 |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 2660-2017/3.11 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 2912.1-2009 |
| 4 | pH值 | GB/T 2660-2017/3.11 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 2660-2017/3.11 GB 18401-2010/5.1 | GB/T17592-2011 |
| 6 | 异味 | GB/T 2660-2017/3.11 GB 18401-2010/5.1 | GB 18401-2010 |
| 7 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 2660-2017/3.11 | GB/T 3921-2008 |
| 8 | 耐干洗色牢度 | GB/T 2660-2017/3.11 | GB/T 5711-1997 |
| 9 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 2660-2017/3.11 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 2660-2017/3.11 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 3920-2008 |
| 11 | 耐光色牢度 | GB/T 2660-2017/3.11 | GB/T 8427-2008 |
| 12 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 2660-2017/3.11 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 3922-2013 |
| 13 | 耐水色牢度 | GB/T 2660-2017/3.11 GB 18401-2010/5.1 | GB/T 5713-2013 |
| 14 | 缝子纰裂程度 | GB/T 2660-2017/3.11 | GB/T 21294-2014 |

2.3  检验过程中需注意的问题

2.3.1  对于素色、相同材质、均匀混色或小循环印花、色织及类似效果的材料，按相应的试验方法标准规定取样。对于花型循环较大或无规律的印花和色织产品，色牢度试验分别取各色相检测，以级别最低的作为试验结果。

对于局部印花、独立印花或分散花型，取样应该包括印花图案中的各种颜色；如果这些印花色相不同，可分别取样。当局部印花图案很小时，只能在同一个样品中连同底布取足一个试样，不可从多个样品中剪取后合为一个试样。对于分解芳香胺染料的试样，当混色取样时，同种材质的每个试样一般不超过三种颜色，若混色试样检出阳性，应分色重检。

2.3.2  样品若有局部印花或配料(拼料、辅料)的，如取样数量不能满足所有试验要求，首先取样检测可分解芳香胺染料，其次依次为甲醛、色牢度、pH值。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

由于样品存在的不均匀性和检验的可靠性，纯纺样品中检测出微量其它纤维（未明示）时，如果其它纤维（未明示）的含量≤0.5%，或样品明示含微量其它纤维，而未检出时，考核时可判定为合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。