海南省贵金属及珠宝玉石

产品质量监督抽查实施细则

XZ16-2022

1   抽样

1.1  抽样方法、基数、抽样数量

在产品流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的样品1件。

1.2 抽样注意事项

抽取样品时，应对所抽取样品进行拍照，应使用10倍放大镜对样品状态进行确认，若发现样品有破损、划痕、变形、变色、镶嵌宝石松动等现象，备注在抽样单中。

抽样现场要求经销单位提供营业执照及索要产品标签，填写“样品名称”必须和商家提供的产品标签内容一致。

2  检验

2.1 检验依据

GB/T 16552-2017 珠宝玉石 名称

GB/T 16553-2017 珠宝玉石 鉴定

GB 11887-2012 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法

GB/T 18043-2013 首饰贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法

QB/T 1690-2004 贵金属饰品质量测量允差的规定（2022年4月1日前生产的产品用该检验依据）

QB/T 1690-2021 贵金属饰品质量测量允差的规定（2022年3月31日后生产的产品用该检验依据）

QB/T 2062-2015 贵金属饰品

GB/T 31912-2015 饰品 标识

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.2 检验项目

2.2.1  贵金属饰品检验项目见表1

表1 贵金属饰品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据的法律法规或标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯度 | 主体纯度 | GB 11887-2012/第4条或QB/T 2062-2015第5.1.2条 | GB/T 18043-2013 |
|  |  | 配件纯度 |  |  |
| 2 | 首饰产品标识 | 标签 | GB 11887-2012 /第5.2条 | GB 11887-2012 |
|  |  |  | GB/T 31912-2015/第6条 | GB/T 31912-2015 |
|  |  | 印记 | GB 11887-2012/第5.1条 | GB 11887-2012 |
| 3 | 命名规则 |  | GB 11887-2012/第7条 | GB 11887-2012 |
| 4 | 质量 |  | QB/T 1690-2004或QB/T 1690-2021或QB/T 2062-2015 第4.3.1条 | QB/T 1690-2004或QB/T 1690-2021 |
| 备注 | 1.若被检产品明示的纯度要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按照GB/T 18043-2013进行检验出具结果，不予判定。 则其标签项目只对其符合性进行检测，而不对其金含量的真实性进行核实。 - 2.若被检产品明示的企业标准中贵金属含量检验方法为化学检验法（有损）时，应按照GB/T 18043-2013进行检验出具结果，不予判定。则其标签项目只对其符合性进行检测，而不对其金含量的真实性进行核实。 - 3.若被检产品属不按克计价产品，且商家未标明其质量，则该项目不参与判定。 |  |  |  |

2.2.2 珠宝玉石产品检验项目见表2

表2 珠宝玉石产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉眼观察 | 颜色 | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
|  |  | 光泽 | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
|  |  | 形状 | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 2 | 光性特征 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 3 | 多色性 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 4 | 折射率\双折射率 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 5 | 荧光观察 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 6 | 紫外光谱 分析 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 7 | 放大检查 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 8 | 特殊光学效应和特殊性质 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 9 | 红外光谱 分析 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 10 | 珠宝玉石 定名 |  | GB/T 16552-2017/第5条 | GB/T 16552-2017 |
| 11 | 标签 |  | GB/T 31912-2015/第6条 | GB/T 31912-2015 |

2.3 检验过程中需注意的问题

贵金属及珠宝玉石样品如存在异议复检的情况，将采用原样品进行复检。

3 判定规则

贵金属及珠宝玉石样品标签上明示的标准不适用于该产品时，判定该产品标签标识不合格。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。