海南省食品相关包材产品质量监督抽查实施细则

XZ22-2022

1   抽样

1.1  抽样型号或规格

应抽取同一批号、同一类型、同一规格的产品作为抽查样品。

1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1 在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品，采取随机抽样方法进行抽样，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2 在企业成品库抽样时，抽样基数、数量及样品处置见表1。

在流通领域上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可，抽取方法、数量及样品处置要求与企业成品库抽样时相同。

表1产品抽样基数、数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料编织袋 | 抽样基数不少于30捆 | 随机从同一批号不同部位的15捆中各取4条样袋，其中2条为检验样品、另2条为备用样品，共30×2条。 在流通领域抽样时，抽样数量为同一批号、同一类型、同一规格产品且达到60条即可，对抽样部位不做要求。 |
| 2 | 商品零售包装袋 | 500只～10000只 | 随机从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 3 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 150kg～8t | 随机抽取2卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜抽取6㎡×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 4 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 | 150kg～500t | 在同批产品中任意抽取2卷，将每卷膜外层除去3层，每卷膜抽取6㎡×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 5 | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 | 150kg～10t | 随机抽取2卷，将每卷膜外层除去至少3m，每卷膜抽取6㎡×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品 |
| 6 | 包装用塑料复合膜、袋 | 膜 | 抽样基数不少于20卷，每批膜不超过50000㎡ | 随机抽取2卷，将每卷膜外层除去3层，每卷膜抽取6㎡×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
|  |  | 袋 | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 随机从4箱中抽取80个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 7 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜袋 | 膜 | 抽样基数不少于20卷，每批膜不超过50000 ㎡ | 随机抽取2卷，将每卷膜外层除去3层，每卷膜抽取6㎡×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
|  |  | 袋 | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 随机从4箱中抽取80个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 8 | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 | 膜 | 抽样基数不少于20卷，每批膜不超过50000 ㎡ | 随机抽取2卷，将每卷膜外层除去3层，每卷膜抽取6㎡×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
|  |  | 袋 | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 随机从4箱中抽取80个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 9 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 抽样基数不少于500个，每批不超过50万个 | 每批随机抽取200个（各配同样数量的盖），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 10 | 其他类塑料容器 | 不少于500个 | ≤200mL的抽取60个×2；＞200mL的抽取40个×2（同时配相同数量的瓶盖） |
| 注明 | 对其他食品用塑料包装材料、特殊形状的容器（膜、袋），可根据实际情况参照本表及相关规定确定具体抽样数量，抽样数量应满足检验合理需要。 |

1.3  抽样注意事项

应在抽样单规格型号栏中标明袋子的规格尺寸、材料以及公称承重等信息。

2  检验

2.1 检验依据

GB/T 8946-2013  塑料编织袋通用技术要求

BB/T 0039-2013  商品零售包装袋

GB/T 4456-2008  包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 10003-2008  普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 13519-2016  包装用聚乙烯热收缩薄膜

GB/T 10004-2008  包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 28118-2011  食品包装用塑料与铝箔复合膜袋

QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋

QB/T 2357-1998  聚酯（PET）无汽饮料瓶

GB4806.7-2016  食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求2.2 检验项目

食品包装材料检验项目见表2至表11

表2塑料编织袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效宽度 | GB/T 8946-2013/6.2 | GB/T 8946-2013 |
| 2 | 有效长度 | GB/T 8946-2013/6.2 | GB/T 8946-2013 |
| 3 | 经密度 | GB/T 8946-2013/6.2 | GB/T 8946-2013 |
| 4 | 纬密度 | GB/T 8946-2013/6.2 | GB/T 8946-2013 |
| 5 | 袋的单位面积质量 | GB/T 8946-2013/6.2 | GB/T 8946-2013附录B |
| 6 | 拉伸负荷 | GB/T 8946-2013/6.3 | GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006 |
| 7 | 剥离力 | GB/T 8946-2013/6.3 | GB/T 8946-2013 |
| 8 | 耐热性能 | GB/T 8946-2013/6.4 | GB/T 8946-2013 |
| 9 | 跌落性能 | GB/T 8946-2013/6.5 | GB/T 8946-2013 |
| 10 | 总迁移量 | GB/T 8946-2013/6.7 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.8-2016 |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 8946-2013/6.7 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 12 | 重金属 | GB/T 8946-2013/6.7 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 13 | 脱色实验 | GB/T 8946-2013/6.7 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.7-2016 |
| 14 | 锑 | GB/T 8946-2013/6.7 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.1-2015 |
| 备注 | “剥离力”只考核涂膜袋和复膜袋 |

表3商品零售包装袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏水性 | BB/T 0039-2013/5.4 | BB/T 0039-2013 |
| 2 | 跌落性能 | BB/T 0039-2013/5.4 | BB/T 0039-2013 |
| 3 | 提吊试验a | BB/T 0039-2013/5.4 | BB/T 0039-2013 |
| 4 | 封合强度b | BB/T 0039-2013/5.4 | QB/T 2358-1998 |
| 5 | 剥离力c | BB/T 0039-2013/5.4 | GB/T 8808-1988 |
| 6 | 感官要求（感官指标） | BB/T 0039-2013/5.5 GB 4806.7-2016/4.2 GB 9683-1988/1 | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 |
| 7 | 总迁移量（蒸发残渣） | BB/T 0039-2013/5.5 GB 4806.7-2016/4.3 GB 9683-1988/2 | GB 31604.8-2016 GB 9683-1988 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | BB/T 0039-2013/5.5 GB 4806.7-2016/4.3 GB 9683-1988/2 | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | BB/T 0039-2013/5.5 GB 4806.7-2016/4.3 GB 9683-1988/2 | GB 31604.9-2016 |
| 备注 | a: “提吊试验”只考核有提手的袋子。 b: “封合强度”只考核塑料包装和纸塑复合包装袋。 c: “剥离力”只考核塑料复合包装袋和纸塑复合包装袋。 |

表4包装用聚乙烯吹塑薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 4456-2008/4.3 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 4456-2008/4.3 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 落镖冲击 | GB/T 4456-2008/4.3 | GB/T 9639.1-2008 |
| 4 | 热合强度 | GB/T 4456-2008/4.5 | QB/T 2358-1998 |
| 5 | 摩擦系数 | GB/T 4456-2008/4.5 | GB/T 10006-1988 |
| 6 | 透光率和雾度 | GB/T 4456-2008/4.5 | GB/T 2410-2008 |
| 7 | 光泽度 | GB/T 4456-2008/4.5 | GB/T 8807-1988 |
| 8 | 润湿张力 | GB/T 4456-2008/4.5 | GB/T 14216-2008 |
| 9 | 水蒸气透过量 | GB/T 4456-2008/4.5 | GB/T 1037-1988 |
| 10 | 气体透过量 | GB/T 4456-2008/4.5 | GB/T 1038-2000 |
| 11 | 总迁移量 | GB/T 4456-2008/4.4 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.8-2016 |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T4456-2008/4.4 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 13 | 重金属 | GB/T 4456-2008/4.4 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 14 | 脱色试验 | GB/T4456-2008/4.4 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.7-2016 |
| 备注 | 注1：由于4、5、6、7、8、9、10项目的要求由供需双方协商确定，如供需双方有要求，抽样时由生产企业提供确认，否则不予以考核。 注2：“气体透过量”只考核氧气透过量。 |

表5普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 10003-2008/4.3 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 10003-2008/4.3 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 热收缩率 | GB/T 10003-2008/4.3 | GB/T 10003-2008 |
| 4 | 热封强度 | GB/T 10003-2008/4.3 | GB/T 10003-2008 |
| 5 | 雾度 | GB/T 10003-2008/4.3 | GB/T 2410-2008 |
| 6 | 光泽度 | GB/T 10003-2008/4.3 | GB/T 8807-1988 |
| 7 | 润湿张力 | GB/T 10003-2008/4.3 | GB/T 14216-2008 |
| 8 | 透湿量 | GB/T 10003-2008/4.3 | GB/T 1037-1988 |
| 9 | 总迁移量 | GB/T 10003-2008/4.4 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.8-2016 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 10003-2008/4.4 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属 | GB/T 10003-2008/4.4 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 脱色实验 | GB/T 10003-2008/4.4 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.7-2016 |

表6包装用聚乙烯热收缩薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽度偏差 | GB/T 13519-2016/4.2 | GB/T 6673-2001 |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T 13519-2016/4.2 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 拉伸强度 | GB/T 13519-2016/4.3 | GB/T 1040.3-2006 |
| 4 | 断裂标称应变 | GB/T 13519-2016/4.3 | GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 直角撕裂强度 | GB/T 13519-2016/4.3 | QB/T 1130-1991 |
| 6 | 收缩率 | GB/T 13519-2016/4.3 | GB/T 13519-2016 |
| 7 | 摩擦系数 | GB/T 13519-2016/4.4 | GB/T 10006-1988 |
| 8 | 透光率 | GB/T 13519-2016/4.4 | GB/T 2410-2008 |
| 9 | 润湿张力 | GB/T 13519-2016/4.4 | GB/T 14216-2008 |
| 10 | 热合强度 | GB/T 13519-2016/4.4 | QB/T 2358-1998 |
| 11 | 抗冲击性能 | GB/T 13519-2016/4.4 | GB/T 9639.1-2008 |
| 备注 | 由于7、8、9、10、11项目的要求由供需双方协商确定，如供需双方有要求，抽样时由生产企业提供确认，否则不予以考核。 |

表7干法复合、挤出复合包装用塑料复合膜袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袋的尺寸偏差 | GB/T10004-2008/5.3.3 | GB/T 6673-2001 GB/T 6672-2001 |
| 2 | 剥离力 | GB/T 10004-2008/5.4 | GB/T 8808-1988 |
| 3 | 热合强度 | GB/T 10004-2008/5.4 | QB/T 2358-1998 |
| 4 | 拉断力 | GB/T 10004-2008/5.4 | GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 断裂标称应变 | GB/T 10004-2008/5.4 | GB/T 1040.3-2006 |
| 6 | 直角撕裂力 | GB/T 10004-2008/5.4 | QB/T 1130-1991 |
| 7 | 抗摆锤冲击能 | GB/T 10004-2008/5.4 | GB/T 8809-1988 |
| 8 | 水蒸气透过量 | GB/T 10004-2008/5.4 | GB/T 1037-1988 |
| 9 | 氧气透过量 | GB/T 10004-2008/5.4 | GB/T 1038-2000 |
| 10 | 袋的耐压性能 | GB/T 10004-2008/5.4 | GB/T 10004-2008 |
| 11 | 袋的跌落性能 | GB/T 10004-2008/5.4 | GB/T 10004-2008 |
| 12 | 摩擦系数 | GB/T 10004-2008/5.4 | GB/T 10006-1988 |
| 13 | 感官指标 | GB/T 10004-2008/5.5 GB 9683-1988/1 | GB 9683-1988 |
| 14 | 甲苯二胺 | GB/T 10004-2008/5.5 GB 9683-1988/2 | GB 31604.23-2016 |
| 15 | 蒸发残渣 | GB/T 10004-2008/5.5 GB 9683-1988/2 | GB 9683-1988 GB 31604.8-2016 |
| 16 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 10004-2008/5.5 GB 9683-1988/2 | GB 31604.2-2016 |
| 17 | 重金属（以Pb计） | GB/T 10004-2008/5.5 GB 9683-1988/2 | GB 31604.9-2016 |
| 18 | 溶剂残留量 | GB/T 10004-2008/5.6 | GB/T 10004-2008 |
| 备注 | 注1:项目1、10、11只考核袋子。 注2：“苯类溶剂残留量”的检出限为0.5mg/㎡。 |

表8食品包装用塑料与铝箔复合膜袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袋的尺寸偏差 | GB/T28118-2011/5.2.2 | GB/T 6673-2001 GB/T 6672-2001 |
| 2 | 拉伸强度 | GB/T 28118-2011/5.3 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 剥离力 | GB/T 28118-2011/5.3 | GB/T 8808-1988 |
| 4 | 热合强度 | GB/T 28118-2011/5.3 | QB/T 2358-1998 |
| 5 | 氧气透过量 | GB/T 28118-2011/5.3 | GB/T 1038-2000 |
| 6 | 水蒸气透过量 | GB/T 28118-2011/5.3 | GB/T 1037-1988 GB/T 1037-2021 |
| 7 | 袋的耐压性能 | GB/T 28118-2011/5.3 | GB/T 28118-2011 |
| 8 | 袋的跌落性能 | GB/T 28118-2011/5.3 | GB/T 28118-2011 |
| 9 | 感官指标 | GB/T 28118-2011/5.4 GB 9683-1988/1 | GB 9683-1988 |
| 10 | 甲苯二胺 | GB/T 28118-2011/5.4 GB 9683-1988/2 | GB 31604.23-2016 |
| 11 | 蒸发残渣 | GB/T 28118-2011/5.4 GB 9683-1988/2 | GB 9683-1988 GB 31604.8-2016 |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 28118-2011/5.4 GB 9683-1988/2 | GB 31604.2-2016 |
| 13 | 重金属（以Pb计） | GB/T 28118-2011/5.4 GB 9683-1988/2 | GB 31604.9-2016 |
| 备注 | 项目1、7、8只考核袋子。 |

表9双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格偏差 | GB/T 1871-1993/4.1 | GB/T 6673-2001 GB/T 6672-2001 |
| 2 | 外观 | GB/T 1871-1993/4.2 | GB/T 1871-1993 |
| 3 | 拉断力（纵、横向） | GB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 1040.3-2006 |
| 4 | 断裂伸长率（纵、横向） | GB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 直角撕裂力（纵、横向） | GB/T 1871-1993/4.3 | QB/T 1130-1991 |
| 6 | 层间剥离力 | GB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 8808-1988 |
| 7 | 封口剥离力（袋） | GB/T 1871-1993/4.3 | QB/T 2358-1998 |
| 8 | 抗摆锤冲击能 | GB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 8809-2015 |
| 9 | 氧气透过量 | GB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 1038-2000 |
| 10 | 水蒸气透过量 | GB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 1037-1988 GB/T 1037-2021 |
| 11 | 耐热性 | GB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 1871-1993 |
| 12 | 耐寒性 | GB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 1871-1993 |
| 13 | 耐油度 | GB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 1871-1993 |
| 14 | 耐压性（袋） | GB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 1871-1993 |
| 15 | 耐跌落性（袋） | GB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 1871-1993 |
| 16 | 感官指标 | GB/T 1871-1993/5.6 GB 9683-1988/1 | GB 9683-1988 |
| 17 | 甲苯二胺 | GB/T 1871-1993/5.6 GB 9683-1988/2 | GB 31604.23-2016 |
| 18 | 蒸发残渣 | GB/T 1871-1993/5.6 GB 9683-1988/2 | GB 31604.8-2016 |
| 19 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 1871-1993/5.6 GB 9683-1988/2 | GB 31604.2-2016 |
| 20 | 重金属（以Pb计） | GB/T 1871-1993/5.6 GB 9683-1988/2 | GB 31604.9-2016 |
| 备注 | 外观中的印刷部分不测 |

表10聚酯（PET）无汽饮料瓶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度 | QB/T 2357-1998/3.1.2 | QB/T 2357-1998 |
| 2 | 容量 | QB/T 2357-1998/3.1.4 | GB/T 13508-2011 |
| 3 | 密封性能 | QB/T 2357-1998/3.2 | QB/T 2357-1998 |
| 4 | 垂直载压 | QB/T 2357-1998/3.2 | QB/T 2357-1998 |
| 5 | 跌落性能 | QB/T 2357-1998/3.2 | QB/T 2357-1998 |
| 6 | 感官要求 | QB/T 2357-1998/3.4 GB 4806.7-2016/4.2 | GB 4806.7-2016 |
| 7 | 总迁移量 | QB/T 2357-1998/3.4 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.8-2016 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | QB/T 2357-1998/3.4 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属 | QB/T 2357-1998/3.4 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 脱色试验 | QB/T 2357-1998/3.4 GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.7-2016 |
| 备注 | “垂直载压”不参与产品质量判定 |

表11食品接触用塑料材料及制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016/4.2 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016/4.2 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016/4.3 | GB 31604.7-2016 |

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。