海南省生活用纸及纸制品产品

质量监督抽查实施细则

XZ06-2025

1   抽样

1.1  抽样型号或规格

1.1.1  抽取样品应为同一型号规格、同一等级、同一批次产品。

1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  在市场上或生产企业的成品仓库内随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的待销产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2  在生产企业成品库抽样时，同一批次产品抽样基数应不少于50个最小销售包装单位且不少于3箱。在市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品数量。

1.2.3  纸巾纸

对抽查批以包装箱为抽查单元从1开始顺序编号，按产生的随机数获得3个样本单元号，从抽查批中取出相应的3个包装箱。从每箱中抽取5个最小销售包装样品，共计15个，其中12个作为检验样品，3个作为备用样品。

1.2.4  湿巾

对抽查批以包装箱为抽查单元从1开始顺序编号，按产生的随机数获得3个样本单元号，从抽查批中取出相应的3个包装箱。从每箱中抽取5个最小销售包装样品，共计15个，其中12个作为检验样品，3个作为备用样品。

1.2.5  卫生巾（护垫）

对抽查批以包装箱为抽查单元从1开始顺序编号，按产生的随机数获得3个样本单元号，从抽查批中取出相应的3个包装箱。从每箱中抽取5个最小销售包装样品，共计15个，其中12包作为检验样品，3包作为备用样品。每包不足10片的，按150片换算成相应的最小包装单位。

1.2.6  擦手纸

对抽查批以包装箱为抽查单元从1开始顺序编号，按产生的随机数获得3个样本单元号，从抽查批中取出相应的3个包装箱。从每箱中抽取5个最小销售包装样品，共计15个，其中12个作为检验样品，3个作为备用样品。

1.2.7 卫生纸（含卫生纸原纸）

卫生纸：对抽查批以包装箱为抽查单元从1开始顺序编号，按产生的随机数获得3个样本单元号，从抽查批中取出相应的3个包装箱。从每箱中抽取4个最小销售包装样品，共计12个，其中9个作为检验样品，3个作为备用样品。

卫生纸原纸：对抽查批以件为抽查单元从1开始顺序编号，按产生的随机数获得2个样本单元号，从抽查批中取出相应的2件。从每件中裁取2000g，分别作为检验样品和备用样品。

1.2.8 本色生活用纸

对抽查批以包装箱为抽查单元从1开始顺序编号，按产生的随机数获得3个样本单元号，从抽查批中取出相应的3个包装箱。从每箱中抽取5个最小销售包装样品，共计15个，其中12个作为检验样品，3个作为备用样品。

1.3  抽样注意事项

抽样应明确的信息：1、纸巾纸：定量、等级、类型，如普通型或超柔性、层数；2、湿巾：类别、长度标称值、宽度标称值；3、卫生巾（护垫）：等级、全长标称值；4、擦手纸：定量、层数；5、卫生纸和卫生纸原纸：纤维原料，如原生浆（纤维）或回用浆（纤维）、定量、等级、层数；6、本色生活用纸：类别、定量、层数。

2  检验

2.1 检验依据

GB/T 20808-2022  纸巾

GB/T 27728-2011  湿巾

GB/T 27728.3-2024 湿巾及类似用途产品 第3部分：消毒湿巾专用要求

GB/T 8939-2018  卫生巾（护垫）

GB/T 24455-2022  擦手纸

GB/T 20810-2018  卫生纸（含卫生纸原纸）

QB/T 4509-2013  本色生活用纸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2 检验项目

生活用纸及纸制品产品检验项目见表1至表6。

表1 纸巾检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | GB/T 20808-2022/6.1 | GB/T 24328.5-2009 |
| 2 | D65亮度 | GB/T 20808-2022/6.1 | GB/T 7974-2013 |
| 3 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20808-2022/6.1 | GB/T 20808-2022 GB/T 27741-2018 |
| 4 | 灰分 | GB/T 20808-2022/6.1 | GB/T 742-2018 |
| 5 | 横向吸液高度 | GB/T 20808-2022/6.1 | GB/T 461.1-2002 |
| 6 | 横向抗张强度 | GB/T 20808-2022/6.1 | GB/T 24328.3-2020 |
| 7 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 20808-2022/6.1 | GB/T 465.2-2008 GB/T 20808-2022 |
| 8 | 柔软度（纵横向平均） | GB/T 20808-2022/6.1 | GB/T 8942-2016 |
| 9 | 掉粉率 | GB/T 20808-2022/6.1 | GB/T 20808-2022 |
| 10 | 洞眼 | GB/T 20808-2022/6.1 | GB/T 20808-2022 |
| 11 | 尘埃度 | GB/T 20808-2022/6.1 | GB/T 1541-2013 |
| 12 | 交货水分 | GB/T 20808-2022/6.1 | GB/T 462-2023 |
| 13 | 内装量短缺量 | GB/T 20808-2022/6.3 | GB/T 20808-2022 |
| 14 | 尺寸偏差 | GB/T 20808-2022/6.4 | GB/T 20808-2022 |
| 15 | 外观质量 | GB/T 20808-2022/6.5 | GB/T 20808-2022 |
| 16 | 细菌菌落总数 | GB/T 20808-2022/6.2 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
| 17 | 大肠菌群 | GB/T 20808-2022/6.2 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
| 18 | 绿脓杆菌/铜绿假单胞菌 | GB/T 20808-2022/6.2 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
| 19 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20808-2022/6.2 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
| 20 | 溶血性链球菌 | GB/T 20808-2022/6.2 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
| 21 | 真菌菌落总数 | GB/T 20808-2022/6.2 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
| 备注 | - 1、彩色纸巾不考核D65亮度； - 2、GB 15979-2024实施时间2025年7月1日。 |  |  |

表2 湿巾检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偏差 | GB/T 27728-2011/5.1 GB/T 27728.3-2024/5.1 | GB/T 27728-2011 GB/T 27728.1-2024 |
| 2 | 含液量 | GB/T 27728-2011/5.1 GB/T 27728.3-2024/5.2.2 | GB/T 27728-2011 GB/T 27728.3-2024 |
| 3 | 横向抗张强度 | GB/T 27728-2011/5.1 GB/T 27728.3-2024/5.1 | GB/T 12914-2008 GB/T 12914-2018 |
| 4 | 包装密封性能 | GB/T 27728-2011/5.1 GB/T 27728.3-2024/5.1 | GB/T 27728-2011 GB/T 27728.1-2024 |
| 5 | pH | GB/T 27728-2011/5.1 GB/T 27728.3-2024/5.2.2 | GB/T 1545-2008 |
| 6 | 可迁移性荧光增白剂（可迁移性荧光物质） | GB/T 27728-2011/5.1 GB/T 27728.3-2024/5.2.2 | GB/T 27728-2011附录D GB/T 27728.1-2024附录C |
| 7 | 尘埃度 | GB/T 27728-2011/5.1 GB/T 27728.3-2024/5.1 | GB/T 1541-1989 GB/T 1541-2013 |
| 8 | 内装量（内装量短缺量） | GB/T 27728-2011/5.2 GB/T 27728.3-2024/5.1 | JJF 1070-2005附录G GB/T 27728.1-2024 |
| 9 | 细菌菌落总数 | GB/T 27728-2011/5.3 GB/T 27728.3-2024/5.2.3.1 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 《消毒技术规范》（2002年版） |
| 10 | 大肠菌群 | GB/T 27728-2011/5.3 GB/T 27728.3-2024/5.2.3.1 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 《消毒技术规范》（2002年版） |
| 11 | 绿脓杆菌/铜绿假单胞菌 | GB/T 27728-2011/5.3 GB/T 27728.3-2024/5.2.3.1 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 《消毒技术规范》（2002年版） |
| 12 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 27728-2011/5.3 GB/T 27728.3-2024/5.2.3.1 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 《消毒技术规范》（2002年版） |
| 13 | 溶血性链球菌 | GB/T 27728-2011/5.3 GB/T 27728.3-2024/5.2.3.1 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 《消毒技术规范》（2002年版） |
| 14 | 真菌菌落总数 | GB/T 27728-2011/5.3 GB/T 27728.3-2024/5.2.3.1 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 《消毒技术规范》（2002年版） |
| 备注 | 1、仅非织造布生产的湿巾考核含液量； 2、非织造布生产的湿巾不考核横向抗张强度和尘埃度； 3、仅软包装考核包装密封性; 4、GB 15979-2024实施时间2025年7月1日； 5、GB/T 27728.1-2024和GB/T 27728.3-2024实施时间2025年10月1日。 |  |  |

表3 卫生巾（护垫）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全长偏差 | GB/T 8939-2018/3.1-3.2 | GB/T 8939-2018 |
| 2 | 条质量偏差 | GB/T 8939-2018/3.1 | GB/T 8939-2018 |
| 3 | 吸水倍率 | GB/T 8939-2018/3.1-3.2 | GB/T 8939-2018 |
| 4 | 吸收速度 | GB/T 8939-2018/3.1 | GB/T 8939-2018 |
| 5 | pH | GB/T 8939-2018/3.1-3.2 | GB/T 8939-2018 |
| 6 | 背胶剥离强度 | GB/T 8939-2018/3.1-3.2 | GB/T 8939-2018 |
| 7 | 细菌菌落总数 | GB/T 8939-2018/3.3 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
| 8 | 大肠菌群 | GB/T 8939-2018/3.3 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
| 9 | 绿脓杆菌/铜绿假单胞菌 | GB/T 8939-2018/3.3 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
| 10 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 8939-2018/3.3 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
| 11 | 溶血性链球菌 | GB/T 8939-2018/3.3 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
| 12 | 真菌菌落总数 | GB/T 8939-2018/3.3 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |
| 备注 | - GB 15979-2024实施时间2025年7月1日。 |  |  |

表4 擦手纸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | GB/T 24455-2022/5.2 | GB/T 24328.5-2009 |
| 2 | D65亮度 | GB/T 24455-2022/5.2 | GB/T 7974-2013 |
| 3 | 横向抗张强度 | GB/T 24455-2022/5.2 | GB/T 24328.3-2020 |
| 4 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 24455-2022/5.2 | GB/T 24328.4-2020 |
| 5 | 洞眼 | GB/T 24455-2022/5.2 | GB/T 24455-2022 |
| 6 | 尘埃度 | GB/T 24455-2022/5.2 | GB/T 1541-2013 |
| 7 | 灰分 | GB/T 24455-2022/5.2 | GB/T 742-2018 |
| 8 | 交货水分 | GB/T 24455-2022/5.2 | GB/T 462-2023 |
| 9 | 尺寸偏差及偏斜度 | GB/T 24455-2022/5.4 | GB/T 24455-2022 GB/T 451.1-2022 |
| 10 | 外观质量 | GB/T 24455-2022/5.5 | GB/T 24455-2022 |
| 11 | 净含量 | GB/T 24455-2022/5.6 | JJF 1070-2005 |
| 12 | 细菌菌落总数 | GB/T 24455-2022/5.3 | GB/T 24455-2022附录E |
| 13 | 大肠菌群 | GB/T 24455-2022/5.3 | GB/T 24455-2022附录E |
| 14 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 24455-2022/5.3 | GB/T 24455-2022附录E |
| 15 | 溶血性链球菌 | GB/T 24455-2022/5.3 | GB/T 24455-2022附录E |
| 备注 | 本色、印花和染色擦手纸不考核D65亮度指标。 |  |  |

表5 卫生纸（含卫生纸原纸）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | GB/T 20810-2018/5.1-5.2 | GB/T 24328.5-2009 |
| 2 | D65亮度 | GB/T 20810-2018/5.1-5.2 | GB/T 7974-2013 |
| 3 | 横向吸液高度 | GB/T 20810-2018/5.1-5.2 | GB/T 461.1-2002 |
| 4 | 抗张指数 | GB/T 20810-2018/5.1-5.2 | GB/T 24328.3-2020 |
| 5 | 柔软度 | GB/T 20810-2018/5.1-5.2 | GB/T 8942-2016 |
| 6 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20810-2018/5.1 | GB/T 20810-2018 GB/T 27741-2011 |
| 7 | 灰分 | GB/T 20810-2018/5.1-5.2 | GB/T 742-2018 |
| 8 | 球形耐破度 | GB/T 20810-2018/5.1-5.2 | GB/T 24328.7-2020 |
| 9 | 掉粉率 | GB/T 20810-2018/5.1-5.2 | GB/T 20810-2018 |
| 10 | 洞眼 | GB/T 20810-2018/5.1-5.2 | GB/T 20810-2018 |
| 11 | 尘埃度 | GB/T 20810-2018/5.1-5.2 | GB/T 1541-2013 |
| 12 | 交货水分 | GB/T 20810-2018/5.1-5.2 | GB/T 462-2023 |
| 13 | 偏斜度 | GB/T 20810-2018/5.4 | GB/T 451.1-2002 |
| 14 | 允许短缺量 | GB/T 20810-2018/5.5 | GB/T 20810-2018 JJF 1070-2005附录G |
| 15 | 尺寸偏差 | GB/T 20810-2018/5.4 | GB/T 20810-2018 |
| 16 | 外观质量 | GB/T 20810-2018/5.6、5.7、5.8 | GB/T 20810-2018 |
| 17 | 重金属含量 | GB/T 20810-2018/5.2 | GB/T 24991-2010 GB/T 24992-2010 |
| 18 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810-2018/5.3 | GB/T 20810-2018 |
| 19 | 大肠菌群 | GB/T 20810-2018/5.3 | GB/T 20810-2018 |
| 20 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810-2018/5.3 | GB/T 20810-2018 |
| 21 | 溶血性链球菌 | GB/T 20810-2018/5.3 | GB/T 20810-2018 |
| 备注 | 1、印花、染色的卫生纸和卫生纸原纸不考核D65亮度； 2、回用浆（纤维）卫生纸和卫生纸原纸才考核重金属含量； 3、卫生纸原纸不考核掉粉率、偏斜度、允许短缺量、尺寸偏差。 |  |  |

表6 本色生活用纸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | QB/T 4509-2013/5.1 | GB/T 24328.5-2009 |
| 2 | 亮度 | QB/T 4509-2013/5.1 | GB/T 7974-2013 |
| 3 | 荧光性物质 | QB/T 4509-2013/5.1 | QB/T 4509-2013 |
| 4 | 灰分 | QB/T 4509-2013/5.1 | GB/T 742-2018 |
| 5 | 横向吸液高度 | QB/T 4509-2013/5.1 | GB/T 461.1-2002 |
| 6 | 抗张指数 | QB/T 4509-2013/5.1 | GB/T 12914-2008 |
| 7 | 纵向湿抗张强度 | QB/T 4509-2013/5.1 | GB/T 12914-2008 |
| 8 | 柔软度 | QB/T 4509-2013/5.1 | GB/T 8942-2016 |
| 9 | 洞眼 | QB/T 4509-2013/5.1 | QB/T 4509-2013 |
| 10 | 尘埃度 | QB/T 4509-2013/5.1 | GB/T 1541-2007 |
| 11 | 交货水分 | QB/T 4509-2013/5.1 | GB/T 462-2023 |
| 12 | 净含量 | QB/T 4509-2013/5.2 | JJF 1070-2005 |
| 13 | 尺寸偏差及偏斜度 | QB/T 4509-2013/5.2 | QB/T 4509-2013 GB/T 451.1-2022 |
| 14 | 外观 | QB/T 4509-2013/5.3 | QB/T 4509-2013 |
| 15 | 卫生指标 | QB/T 4509-2013/5.5 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 GB/T 20810-2018 GB/T 24455-2022 |
| 备注 | - 本色纸巾纸卫生指标按GB 15979进行测定，本色卫生纸微生物指标按GB/T 20810进行测定，本色擦手纸微生物指标按GB/T 24455进行测定； - GB 15979-2024实施时间2025年7月1日。 |  |  |

2.3  检验过程中需注意的问题

微生物项目不合格不予以复检。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。