海南省珠宝玉石及贵金属产品质量监督抽查实施细则

XZ09-2025

1 抽样

1.1 抽样型号或规格

非镶嵌珠宝玉石饰品。

1.2 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽样数量1件，检验样品数量1件，检验样品同时作为备用样品。

1.3 抽样注意事项

抽取样品时，应对所抽取样品进行拍照及使用10倍放大镜对样品状态进行确认。若发现样品有破损、划痕、变形、变色、镶嵌宝石松动等现象，备注在抽样单中。

抽样现场要求经销单位提供产品标签，抽样单上填写“样品名称”必须和商家提供的产品标签内容完全一致。

2 检验

2.1 检验依据

GB/T 33541-2017 珠宝玉石及贵金属产品抽样检验合格判定准则

GB/T 36128-2018 珠宝贵金属产品质量测量允差的规定

GB/T 16552-2017 珠宝玉石 名称

GB/T 16553-2017 珠宝玉石 鉴定

GB/T 31912-2015 饰品 标识

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2 检验项目

2.2.1 非镶嵌珠宝玉石饰品检验项目见表1。

表1 非镶嵌珠宝玉石饰品检验项目

| 序号 | 检测项目 |  | 依据法律法规或标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉眼观察 | 颜色 | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
|  |  | 光泽 | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
|  |  | 形状 | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 2 | 光性特征 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 3 | 多色性 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 4 | 折射率/双折射率 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 5 | 荧光观察 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 6 | 放大检查 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 7 | 红外光谱分析 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 8 | 紫外可见光谱分析 |  | GB/T 16553-2017/第5条 | GB/T 16553-2017 |
| 9 | 珠宝玉石质量 |  | GB/T 33541-2017/第5条 GB/T 36128-2018/第4条 | GB/T 33541-2017 GB/T 36128-2018 |
| 10 | 珠宝玉石定名 |  | GB/T 16552-2017/第5条 | GB/T 16552-2017 |
| 11 | 饰品 标识—标签 |  | GB/T 31912-2015/第6条 | GB/T 31912-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2.2.2 检验过程中需注意的问题

珠宝玉石及贵金属样品如存在异议复检的情况，将采用原样品进行复检。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。