海南省生产领域新型墙体材料产品

质量监督抽查实施细则XZ11-2025

1  抽样

1.1抽样型号或规格

产品种类包括：混凝土实心砖、蒸压灰砂实心砖、蒸压粉煤灰砖、蒸压加气混凝土板(隔墙板）。

抽查样品应为同品种、同规格、同等级、同配筋、同一批次的产品。优先抽取符合产品标准规定的主要规格或生产量较大的规格。

1.2抽样方法、基数、抽样数量

- 1.2.1抽样方法

- 在生产企业成品仓库内（包括成品堆放区）或流通市场随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

- 1.2.2抽样基数

- 1.2.2.1混凝土实心砖、蒸压灰砂实心砖、蒸压粉煤灰砖

- 在生产领域抽样时，产品每10万块且不超过1000m3为一批，不足10万块亦按一批计。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

- 1.2.2.2 蒸压加气混凝土板

- 在生产领域抽样时，产品每5万块为一批，不足5万块亦按一批计。在流通市场抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

- 1.2.3 抽样数量

- 1.2.3.1 混凝土实心砖

- 每一个检验批随机抽取36块×2份，其中一份为检验样品，一份为备检样品。

- 1.2.3.2 蒸压灰砂实心砖

- 每一个检验批随机抽取36块×2份，其中一份为检验样品，一份为备检样品。

- 1.2.3.3蒸压粉煤灰砖

- 每一个检验批随机抽取46块×2份，其中一份为检验样品，一份为备检样品。

1.2.3.4 蒸压加气混凝土板

- （1）蒸压加气混凝土板取样应在每一个检验批随机抽取2块×2份，其中一份为检验样品，一份为备检样品。

- （2）对于干密度、抗压强度、干燥收缩值、抗冻性、导热系数等检验项目的样品，应在与该批蒸压加气混凝土板相同条件下制得的砌块（比如规格600mm×240mm×150mm）上抽样，随机抽取13块+6块，其中13块为检验样品，6块为备检样品。

1.3  抽样注意事项

- 1.3.1确认样品检验所需的技术参数等信息（如规格尺寸、强度等级、密度等级）。

- 1.3.2蒸压加气混凝土板所抽样品应为出釜后存放不少于5天的产品；混凝土实心砖所抽样品应为28天前生产的产品；蒸压灰砂实心砖所抽样品应为15天前生产的产品；蒸压粉煤灰砖所抽样品应为10天前生产的产品。

2  检验

2.1 检验依据

- GB/T 21144-2023  混凝土实心砖

- GB/T 11945-2019  蒸压灰砂实心砖和实心砌块

- JC/T 239-2014    蒸压粉煤灰砖

- GB/T 15762-2020  蒸压加气混凝土板

- GB 6566-2010     建筑材料放射性核素限量

- 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.2 检验项目

2.2.1混凝土实心砖检验项目见表1。

表1  混凝土实心砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 21144-2023/ 6.3 | GB/T 4111-2013 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 21144-2023/ 6.4 | GB/T 4111-2013 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 21144-2023/ 6.5 | GB/T 4111-2013 |
| 4 | 干燥收缩率 | GB/T 21144-2023/ 6.6 | GB/T 4111-2013 |
| 5 | 抗冻性 | GB/T 21144-2023/ 6.7 | GB/T 4111-2013 |
| 6 | 软化系数 | GB/T 21144-2023/ 6.9 | GB/T 4111-2013 |
| 7 | 放射性核素限量 | GB/T 21144-2023/ 6.10 | GB 6566-2010 |

2.2.2蒸压灰砂实心砖检验项目见表2。

表2  蒸压灰砂实心砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 11945-2019/ 6.4 | GB/T 4111-2013 |
| 2 | 吸水率 | GB/T 11945-2019/ 6.5 | GB/T 4111-2013 |
| 3 | 线性干燥收缩率 | GB/T 11945-2019/ 6.6 | GB/T 4111-2013 |
| 4 | 抗冻性 | GB/T 11945-2019/ 6.7 | GB/T 4111-2013 |
| 5 | 软化系数 | GB/T 11945-2019/ 6.9 | GB/T 4111-2013 |
| 6 | 放射性核素限量 | GB/T 11945-2019/ 6.10 | GB 6566-2010 |

2.2.3蒸压粉煤灰砖检验项目表3。

表3  蒸压粉煤灰砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | JC/T 239-2014/6.2 | JC/T 239-2014 |
| 2 | 抗折强度 | JC/T 239-2014/6.2 | JC/T 239-2014 |
| 3 | 抗冻性 | JC/T 239-2014/6.3 | GB/T 4111-2013 |
| 4 | 线性干燥收缩值 | JC/T 239-2014/6.4 | GB/T 4111-2013 |
| 5 | 吸水率 | JC/T 239-2014/6.6 | GB/T 4111-2013 |
| 6 | 放射性核素限量 | JC/T 239-2014/6.7 | GB 6566-2010 |

- 2.2.4蒸压加气混凝土板检验项目见表4。

表4  蒸压加气混凝土板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | GB/T 15762-2020/ 6.3 | GB/T 11969-2020 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 15762-2020/ 6.3 | GB/T 11969-2020 |
| 3 | 干燥收缩值 | GB/T 15762-2020/ 6.3 | GB/T 11969-2020 |
| 4 | 抗冻性 | GB/T 15762-2020/ 6.3 | GB/T 11969-2020 |
| 5 | 导热系数 | GB/T 15762-2020/ 6.3 | GB/T 10294-2008 |
| 6 | 钢筋粘着力 | GB/T 15762-2020/ 6.4 | GB/T 15762-2020 |
| 7 | 纵向钢筋保护层厚度 | GB/T 15762-2020/ 6.4 | GB/T 15762-2020 |
| 8 | 承载力检验 | GB/T 15762-2020/ 6.5.4 | GB/T 15762-2020 |
| 9 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |

2.3  检验过程中需注意的问题

2.3.1所有新型墙体材料的放射性核素限量均按GB 6566《建筑材料放射性核素限量》标准检验，为强制性检验项目。

2.3.2若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。