海南省生产领域电缆产品

质量监督抽查实施细则XZ25-2025

1   抽样

1.1  抽样型号或规格

产品种类：额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆、电力电缆、架空电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆。

抽取的样品应为同一批次、同一型号规格的产品。应优先抽取企业主导产品。

1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  在生产企业成品仓库内或流通市场随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

1.2.2  抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3  抽样数量

1.2.3.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆：抽样数量为两卷（不少于50m），其中一卷作为检验样品，另一卷作为备用样品。

1.2.3.2  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆：抽样数量为两卷（不少于50m），其中一卷作为检验样品，另一卷作为备用样品。

1.2.3.3  电力电缆：抽样数量为一卷（不小于40m），其中20m作为检验样品，另外20m作为备用样品。

1.2.3.4  架空电缆：抽样数量为一卷（不小于40m），其中20m作为检验样品，另外20m作为备用样品。

1.2.3.5  塑料绝缘控制电缆：抽样数量为一卷（不小于40m），其中20m作为检验样品，另外20m作为备用样品。

1.2.3.6  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆：抽样数量为两卷（不少于50m），其中一卷作为检验样品，另一卷作为备用样品。

1.3  抽样注意事项

检验样品和备用样品分别包装封样，做好样品保护、防潮和签封措施，附合格证明。

2  检验

2.1 检验依据

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第4部分：软线和软电缆

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8735.2-2016 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆  第2部分：通用橡套软电缆

GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆

GB/T 12706.3-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV（Um=40.5kV）电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

JB/T 10491-2022 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

XF 306.1-2007 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

XF 306.2-2007 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2 检验项目

2.2.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆检验项目见表1。

表1 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5023.1-2008/5.1.4 JB/T 8734.1-2016/5.1.4 | GB/T 3048.4-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 电压试验 | GB/T 5023.1-2008/5.6.1 JB/T 8734.1-2016/6.1 | GB/T 3048.8-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 3 | 绝缘电阻 | GB/T 5023.1-2008/5.6.1 JB/T 8734.1-2016/6.1 | GB/T 3048.5-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 绝缘厚度平均值 | GB/T 5023.1-2008/5.2.3 JB/T 8734.1-2016/5.2.3 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 绝缘厚度最薄点 | GB/T 5023.1-2008/5.2.3 JB/T 8734.1-2016/5.2.3 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 护套厚度平均值 | GB/T 5023.1-2008/5.5.3 JB/T 8734.1-2016/5.5.3 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 护套厚度最薄点 | GB/T 5023.1-2008/5.5.3 JB/T 8734.1-2016/5.5.3 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘抗张强度原始值 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 | GB/T 2951.11-2008 |
| 9 | 绝缘断裂伸长率原始值 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 | GB/T 2951.11-2008 |
| 10 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 绝缘抗张强度变化率 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 13 | 绝缘断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 14 | 绝缘失重试验 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 | GB/T 2951.32-2008 |
| 15 | 护套抗张强度原始值 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 | GB/T 2951.11-2008 |
| 16 | 护套断裂伸长率原始值 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 | GB/T 2951.11-2008 |
| 17 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 护套老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1-20085.5.4 JB/T 8734.1-20165.5.4 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 19 | 护套抗张强度变化率 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 20 | 护套断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 21 | 护套失重试验 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 | GB/T 2951.32-2008 |
| 22 | 绝缘高温压力试验 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 | GB/T 2951.31-2008 |
| 23 | 护套高温压力试验 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 | GB/T 2951.31-2008 |
| 24 | 绝缘热冲击试验 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 | GB/T 2951.31-2008 |
| 25 | 护套热冲击试验 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 | GB/T 2951.31-2008 |
| 26 | 曲挠试验 | GB/T 5023.1-2008/5.6.3.1 JB/T 8734.1-2016/6.7 | GB/T 5023.2-2008 |
| 27 | 不延燃试验 | GB/T 5023.1-2008/5.6.4 JB/T 8734.1-2016/6.9 | GB/T 18380.12-2008 |
| 28 | 标志 | GB/T 5023.1-2008/3 JB/T 8734.1-2016/5.6 XF 306.1-2007/8 XF 306.2-2007/8 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 |
| 29 | 产品表示方法 | JB/T 8734.1-2016/4.5 | JB/T 8734.1-2016 |
| 30 | 标志、包装 | JB/T 8734.1-2016/9 XF 306.1-2007/9.2 XF 306.2-2007/9.2 | JB/T 8734.1-2016 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 |

2.2.2  电力电缆检验项目见表2。

表2 电力电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度平均值 | GB/T 12706.1-2020/16.5.2 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 绝缘厚度最小测量值 | GB/T 12706.1-2020/16.5.2 GB/T 12706.2-2020/17.5.2 GB/T 12706.3-2020/17.5.2 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 绝缘 偏心度 | GB/T 12706.2-2020/17.5.2 GB/T 12706.3-2020/17.5.2 | GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 |
| 4 | 非全属护套厚度最小测量值 | GB/T 12706.1-2020/16.5.3 GB/T 12706.2-2020/17.5.3 GB/T 12706.3-2020/17.5.3 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 导体电阻 | GB/T 12706.1-2020/15.2 GB/T 12706.2-2020/16.2 GB/T 12706.3-2020/16.2 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 |
| 6 | 导体最高温度下 绝缘电阻 常数 | GB/T 12706.1-2020/17.3 | GB/T 12706.1-2020 |
| 7 | 4h电压 试验 | GB/T 12706.1-2020/17.4 GB/T 12706.2-2020/18.3.4 GB/T 12706.3-2020/18.10 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 |
| 8 | 绝缘 老化前抗张强度 | GB/T 12706.1-2020/18.5 GB/T 12706.2-2020/19.5 GB/T 12706.3-2020/19.5 | GB/T 2951.11-2008 |
| 9 | 绝缘 老化后抗张强度 | GB/T 12706.1-2020/18.5 GB/T 12706.2-2020/19.5 GB/T 12706.3-2020/19.5 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2020/18.5 GB/T 12706.2-2020/19.5 GB/T 12706.3-2020/19.5 | GB/T 2951.11-2008 |
| 11 | 绝缘 老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2020/18.5 GB/T 12706.2-2020/19.5 GB/T 12706.3-2020/19.5 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 绝缘 抗张强度变化率 | GB/T 12706.1-2020/18.5 GB/T 12706.2-2020/19.5 GB/T 12706.3-2020/19.5 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 13 | 绝缘 断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.1-2020/18.5 GB/T 12706.2-2020/19.5 GB/T 12706.3-2020/19.5 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 14 | PVC绝缘热冲击试验 | GB/T 12706.1-2020/18.11 GB/T 12706.2-2020/19.11 | GB/T 2951.31-2008 |
| 15 | EPR,HEPR和XLPE绝缘热延伸试验 | GB/T 12706.1-2020/18.13 GB/T 12706.2-2020/19.13 GB/T 12706.3-2020/19.13 | GB/T 2951.21-2008 |
| 16 | 非金属护套老化前抗张强度 | GB/T 12706.1-2020/18.6 GB/T 12706.2-2020/19.6 GB/T 12706.3-2020/19.6 | GB/T 2951.11-2008 |
| 17 | 非金属护套老化后抗张强度 | GB/T 12706.1-2020/18.6 GB/T 12706.2-2020/19.6 GB/T 12706.3-2020/19.6 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 非金属护套老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2020/18.6 GB/T 12706.2-2020/19.6 GB/T 12706.3-2020/19.6 | GB/T 2951.11-2008 |
| 19 | 非金属护套抗张强度变化率 | GB/T 12706.1-2020/18.6 GB/T 12706.2-2020/19.6 GB/T 12706.3-2020/19.6 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 20 | 非金属护套老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2020/18.6 GB/T 12706.2-2020/19.6 GB/T 12706.3-2020/19.6 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 21 | 非金属护套断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.1-2020/18.6 GB/T 12706.2-2020/19.6 GB/T 12706.3-2020/19.6 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 22 | ST₂型PVC护套失重试验 | GB/T 12706.1-2020/18.8 GB/T 12706.2-2020/19.8 GB/T 12706.3-2020/19.8 | GB/T 2951.32-2008 |
| 23 | PVC护套热冲击 | GB/T 12706.1-2020/18.11 GB/T 12706.2-2020/19.11 GB/T 12706.3-2020/19.11 | GB/T 2951.31-2008 |
| 24 | 绝缘收缩试验 | GB/T 12706.1-2020/18.18 GB/T 12706.2-2020/19.18 GB/T 12706.3-2020/19.18 | GB/T 2951.13-2008 |
| 25 | 电缆的单根阻燃试验 | GB/T 12706.1-2020/18.16 GB/T 12706.2-2020/19.16 GB/T 12706.3-2020/19.16 | GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 |
| 26 | 成品电缆标志 | GB/T 12706.1-2020/E.3.3 GB/T 12706.2-2020/G.2.3 GB/T 12706.3-2020/G.2.3 XF 306.1-2007/8 XF 306.2-2007/8 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 |
| 27 | 电缆包装 | GB/T 12706.1-2020/E.3.4.2 GB/T 12706.2-2020/G.2.4.2 GB/T 12706.3-2020/G.2.4.2 XF 306.1-2007/9.2 XF 306.2-2007/9.2 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 |

2.2.3  架空电缆检验项目见表3。

表3 架空电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 12527-2008/7.2.2 GB/T 14049-2008/7.8.2 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 电缆外径 | GB/T 12527-2008/7.4.1 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 12527-2008/7.4.3 GB/T 14049-2008/7.7.1 | GB/T 3048.4-2007 |
| 4 | 电压试验 | GB/T 12527-2008/7.4.4 | GB/T 3048.8-2007 |
| 5 | 绝缘电阻 | GB/T 12527-2008/7.4.5 | GB/T 3048.5-2007 |
| 6 | 绝缘原始性能 | GB/T 12527-2008/7.4.6 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘空气烘箱老化试验 | GB/T 12527-2008/7.4.6 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 8 | 绝缘老化前机械性能 | GB/T 14049-2008/7.9.12.1 | GB/T 2951.11-2008 |
| 9 | 绝缘空气老化后机械性能 | GB/T 14049-2008/7.9.12.1 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 热失重 | GB/T 12527-2008/7.4.6 | GB/T 2951.32-2008 |
| 11 | 抗开裂 | GB/T 12527-2008/7.4.6 | GB/T 2951.31-2008 |
| 12 | 高温压力 | GB/T 12527-2008/7.4.6 | GB/T 2951.31-2008 |
| 13 | 热延伸 | GB/T 12527-2008/7.4.6 GB/T 14049-2008/7.9.14 | GB/T 2951.21-2008 |
| 14 | 收缩试验 | GB/T 12527-2008/7.4.6 | GB/T 2951.13-2008 |
| 15 | 标志 | GB/T 12527-2008/7.4.9 GB/T 14049-2008/7.10 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 |
| 16 | 包装 | GB/T 12527-2008/10.3 GB/T 14049-2008/10.3 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 |
| 注：由于GB/T 12527-2008和GB/T 14049-2008标准引用的GB/T 2951系列标准均为1997年版本，现该系列标准已更新为2008年版本，且新旧版本标准无显著性差异，本细则检测方法使用2008年所对应版本。 |  |  |  |

2.2.4  塑料绝缘控制电缆检验项目见表4。

表4 塑料绝缘控制电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度测量 | GB/T 9330-2020/7.2.2 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 护套厚度测量 | GB/T 9330-2020/7.7.2 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 导体直流电阻测量 | GB/T 9330-2020/8.2 | GB/T 3048.4-2007 |
| 4 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 9330-2020/8.3 | GB/T 3048.8-2007 |
| 5 | 工作温度下的绝缘电阻测量 | GB/T 9330-2020/8.4 | GB/T 3048.5-2007 |
| 6 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 9330-2020/8.5 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘空气箱老化后拉力试验 | GB/T 9330-2020/8.5 | GB/T 2951.12-2008 |
| 8 | 绝缘失重试验 | GB/T 9330-2020/8.5 | GB/T 2951.32-2008 |
| 9 | 绝缘高温压力试验 | GB/T 9330-2020/8.5 | GB/T 2951.31-2008 |
| 10 | 绝缘热冲击试验 | GB/T 9330-2020/8.5 | GB/T 2951.31-2008 |
| 11 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 9330-2020/8.5 | GB/T 2951.21-2008 |
| 12 | 绝缘收缩试验 | GB/T 9330-2020/8.5 | GB/T 2951.13-2008 |
| 13 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 9330-2020/8.5 | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套空气箱老化后拉力试验 | GB/T 9330-2020/8.5 | GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 护套失重试验 | GB/T 9330-2020/8.5 | GB/T 2951.32-2008 |
| 16 | 护套高温压力试验 | GB/T 9330-2020/8.5 | GB/T 2951.31-2008 |
| 17 | 护套热冲击试验 | GB/T 9330-2020/8.5 | GB/T 2951.31-2008 |
| 18 | 成品电缆单根燃烧试验 | GB/T 9330-2020/8.6 | GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 |
| 19 | 成品电缆标志 | GB/T 9330-2020/6.1 XF 306.1-2007/8 XF 306.2-2007/8 | GB/T 9330-2020 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 |
| 20 | 包装 | GB/T 9330-2020/12.2 XF 306.1-2007/9.2 XF 306.2-2007/9.2 | GB/T 9330-2020 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 |
| 21 | 屏蔽层结构尺寸检查 | GB/T 9330-2020/7.4 | GB/T 9330-2020 |

2.2.5  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆检验项目见表5。

表5 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | JB/T 10491-2022/6.2 | GB/T 5023.2—2008 |
| 2 | 护套厚度 | JB/T 10491-2022/6.4 | GB/T 5023.2—2008 |
| 3 | 导体电阻 | JB/T 10491-2022/7.1 | GB/T 5023.2—2008 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 | JB/T 10491-2022/6.2 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 绝缘老化后拉力试验 | JB/T 10491-2022/6.2 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 6 | 绝缘热延伸试验 | JB/T 10491-2022/6.2 | GB/T 2951.21-2008 |
| 7 | 绝缘热收缩试验 | JB/T 10491-2022/6.2 | GB/T 2951.13-2008 |
| 8 | 护套老化前拉力试验 | JB/T 10491-2022/6.4 | GB/T 2951.11-2008 |
| 9 | 护套老化后拉力试验 | JB/T 10491-2022/6.4 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 护套热延伸试验 | JB/T 10491-2022/6.4 | GB/T 2951.21-2008 |
| 11 | 曲挠试验 | JB/T 10491-2022/7.4 | JB/T 10491-2022 |
| 12 | 单根电线或电缆的阻燃性试验 | JB/T 10491-2022/7.8 | GB/T 18380.12-2022 |
| 13 | 标志 | JB/T 10491-2022/6.5 | JB/T 10491-2022 |
| 14 | 标志和包装 | JB/T 10491-2022/10 | JB/T 10491-2022 |

2.2.6  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆检验项目见表6。

表6 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 5013.1-2008/5.2.3 JB/T 8735.1-2016/5.2.3 | GB/T 5013.2-2008 |
| 2 | 护套厚度 | GB/T 5013.1-2008/5.5.3 JB/T 8735.1-2016/5.5.3 | GB/T 5013.2-2008 |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 5013.1-2008/5.1.5 JB/T 8735.1-2016/6.1 | GB/T 5013.2-2008 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.1 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 绝缘空气烘箱老化后拉力试验 | GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.1 | GB/T 5013.2-2008 |
| 6 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.1 | GB/T 2951.21-2008 |
| 7 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.1 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 护套空气烘箱老化后拉力试验 | GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.1 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 护套热延伸试验 | GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.1 | GB/T 2951.21-2008 |
| 10 | 曲挠试验及试验后的浸水电压试验 | GB/T 5013.1-2008/5.6.3.1 JB/T 8735.1-2016/6.3.2 | GB/T 5013.2-2008 |
| 注：由于标准引用的GB/T 2951系列标准均为1997年版本，现该系列标准已更新为2008年版本，且新旧版本标准无显著性差异，本细则检测方法使用2008年所对应版本。 |  |  |  |

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 异议处理复检

不宜复检项目：电压试验和4h电压试验因电压击穿试验属偶发事件，是由于电缆绝缘不均匀的原因或有沙眼的原因所致，具有不可重复性，故不对该项目进行复检。