2025年海南省防水卷材产品省级监督抽查

实施细则
海南省市场监督管理局

2025年10月
2025年海南省防水卷材产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省防水卷材产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省范围内流通领域的防水卷材产品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 18173.1-2012 高分子防水材料 第1部分：片材

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材
GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材
GB/T 23457-2017 预铺防水卷材

其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和细则
3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。在流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品，采取随机抽样方法进行抽样，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽取的检样和备样分别封样加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，备用样品封存于经营者处，经营者应妥善保管。抽样数量见下表

	序号
	抽查产品
	抽样数量

	1
	高分子防水材料-片材
	6.0m，其中3.0m作为检验样品，3.0m作为复检备用样品。

	2
	弹性体改性沥青防水卷材
	5.0m，其中2.5m作为检验样品，2.5m作为复检备用样品。

	3
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	6.0m，其中3.0m作为检验样品，3.0m作为复检备用样品。

	4
	湿铺防水卷材
	8.0m，其中4.0m作为检验样品，4.0m作为复检备用样品。

	5
	预铺防水卷材
	8.0m，其中4.0m作为检验样品，4.0m作为复检备用样品。


4 检验项目要求

高分子防水材料-片材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	拉伸强度
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T528-2009
	
	●
	

	2
	拉断伸长率
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T528-2009
	
	●
	

	3
	撕裂强度
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T529-2008
	
	●
	

	4
	不透水性
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012
	
	●
	

	5
	低温湾折性
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012
	
	●
	

	6
	加热伸缩量
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012
	
	●
	

	7
	热空气老化（拉伸强度保持率）
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 3512-2014
	
	●
	

	8
	热空气老化（拉断伸长率保持率）
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 3512-2014
	
	●
	

	9
	耐碱性
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 1690-2010
	
	●
	

	10
	复合强度(FS2型表层与芯层)
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012
	
	●
	


弹性体改性沥青防水卷材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可溶物含量
	GB 18242-2008
	GB/T 328.26-2007
	
	●
	

	2
	耐热性
	GB 18242-2008
	GB/T 328.11-2007
	
	●
	

	3
	不透水性
	GB 18242-2008
	GB/T 328.10-2007
	
	●
	

	4
	拉力
	GB 18242-2008
	GB/T 328.8-2007
	
	●
	

	5
	延伸率
	GB 18242-2008
	GB/T 328.8-2007
	
	●
	

	6
	渗油性
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008
	
	●
	

	7
	接缝剥离强度
	GB 18242-2008
	GB/T 328.20-2007
	
	●
	

	8
	热老化（拉力保持率）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008
	
	●
	

	9
	热老化（延伸率保持率）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008
	
	●
	

	10
	热老化（低温柔性）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008
	
	●
	

	11
	热老化（尺寸变化率）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008
	
	●
	

	12
	热老化（质量损失）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008
	
	●
	

	13
	低温柔性
	GB 18242-2008
	GB/T 328.14-2007
	
	●
	

	14
	浸水后质量增加
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008
	
	●
	


自粘聚合物改性沥青防水卷材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	拉伸性能
	GB 23441-2009
	GB/T 328.8-2007

GB/T 328.9-2007
	
	●
	

	2
	耐热性
	GB 23441-2009
	GB/T 328.11-2007
	
	●
	

	3
	不透水性
	GB 23441-2009
	GB/T 328.10-2007
	
	●
	

	4
	钉杆撕裂强度
	GB 23441-2009
	GB/T 328.18-2007
	
	●
	

	5
	剥离强度
	GB 23441-2009
	GB/T 328.20-2007
	
	●
	

	6
	可溶物含量
	GB 23441-2009
	GB/T 328.26-2007
	
	●
	

	7
	持粘性
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009
	
	●
	

	8
	渗油性
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009
	
	●
	

	9
	低温柔性
	GB 23441-2009
	GB/T 328.14-2007
	
	●
	

	10
	热老化
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009
	
	●
	

	11
	热稳定性
	GB 23441-2009
	GB/T 328.11-2007
	
	●
	

	12
	自粘沥青再剥离强度
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009
	
	●
	


湿铺防水卷材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可溶物含量
	GB/T 35467-2017
	GB/T 328.26-2007
	
	●
	

	2
	拉伸性能
	GB/T 35467-2017
	GB/T 328.8-2007

GB/T 328.9-2007
	
	●
	

	3
	撕裂力
	GB/T 35467-2017
	GB/T 529-2008
	
	●
	

	4
	耐热性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 328.11-2007
	
	●
	

	5
	卷材与卷材剥离强度
	GB/T 35467-2017
	GB/T 328.20-2007
	
	●
	

	6
	渗油性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017
	
	●
	

	7
	持粘性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017
	
	●
	

	8
	与水泥砂浆剥离强度
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017
	
	●
	

	9
	与水泥砂浆浸水后剥离强度
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017
	
	●
	

	10
	热老化
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017
	
	●
	

	11
	尺寸变化率
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017
	
	●
	

	12
	热稳定性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017
	
	●
	

	13
	低温柔性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 328.14-2007
	
	●
	

	14
	不透水性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 328.10-2007
	
	●
	


预铺防水卷材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可溶物含量
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.26-2007
	
	●
	

	2
	拉伸性能
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.8-2007

GB/T 328.9-2007
	
	●
	

	3
	钉杆撕裂强度
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.18-2007
	
	●
	

	4
	抗冲击性能
	GB/T 23457-2017
	GB/T 12952-2011
	
	●
	

	5
	抗静态荷载
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.25-2007
	
	●
	

	6
	耐热性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.11-2007
	
	●
	

	7
	低温弯折性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.15-2007
	
	●
	

	8
	低温柔性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.14-2007
	
	●
	

	9
	渗油性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017
	
	●
	

	10
	不透水性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.10-2007
	
	●
	

	11
	热老化
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017
	
	●
	

	12
	尺寸变化率
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017
	
	●
	


注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

● 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。

2

