
海南省蚕丝被产品质量监督抽查实施细则XZ01-2026
1   抽样
1.1  抽样型号或规格 

    根据产品的销售单元（件/条/个/套）抽取相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。
1.2  抽样方法、基数、抽样数量   
1.2.1  抽样方法
    在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

1.2.2  抽样基数
    在生产企业抽样的，抽样基数不得低于20（件/条/个/套）。在流通领域抽样的，抽样基数满足抽样数量即可。
1.2.3  抽样数量
每批次抽样数量2（件/条/个/套），其中1（件/条/个/套）作为检验样品，1件（件/条/个/套）作为备用样品。

1.3  抽样注意事项

抽取的样品连同其原包装和使用说明用清洁的包装袋（箱）密封包装。

2  检验

2.1 检验依据 

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
GB/T 29862-2013  纺织品 纤维含量的标识 

GB/T 24252-2019  蚕丝被
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2 检验项目

    蚕丝被产品检验项目见表1。
表1 蚕丝被检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	检测方法标准

	1
	纤维含量
	GB/T 24252-2019/4.4

GB/T 29862-2013/7
	FZ/T 01057.1—2007

FZ/T 01057.2—2007

FZ/T 01057.3—2007

FZ/T 01057.4—2007

GB/T 2910.1—2009

GB/T 2910.2—2009

GB/T 2910.3—2009

GB/T 2910.4—2022

GB/T 2910.5-2009

GB/T 2910.6—2009

GB/T 2910.7—2009

GB/T 2910.8—2009

GB/T 2910.11—2009

GB/T 2910.11—2024

GB/T 2910.12—2023

GB/T 2910.18—2009

GB/T 2910.20—2009

GB/T 2910.22—2009

GB/T 2910.101—2009

GB/T 24252—2019

GB/T 38015—2019

FZ/T 01026—2017

FZ/T 01101—2008

FZ/T 01112—2012

FZ/T 40005—2009

	2
	甲醛含量
	GB/T 24252-2019/4.3

GB 18401-2010/5.1
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	GB/T 24252-2019/4.3
GB 18401-2010/5.1
	GB/T 7573-2009

	4
	异味
	GB/T 24252-2019/4.3
GB 18401-2010/5.1
	GB 18401-2010

	5
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 24252-2019/4.3
GB 18401-2010/5.1
	GB/T 17592-2024、
GB/T 23344-2009

	6
	耐汗渍色牢度
	GB/T 24252-2019/4.4
GB 18401-2010/5.1
	GB/T 3922-2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB 18401-2010/5.1
	GB/T 3920-2008

	8
	耐水色牢度
	GB/T 24252-2019/4.3
GB 18401-2010/5.1
	GB/T 5713-2013

	9
	耐湿摩擦色牢度
	GB 31701-2015/4.2
	GB/T 3920-2008

	10
	耐唾液色牢度
	GB 18401-2010/5.1
	GB/T 18886-2019

	11
	燃烧性能
	GB 31701-2015/4.2
	GB/T 14644-2014

	12
	金属针
	GB 31701-2015/4.5.1、4.5.2
	GB/T 24121-2009

	13
	附件锐利性
	GB 31701-2015/4.4.2
	GB/T 31702-2015

	14
	附件抗拉强力
	GB 31701-2015/4.4.1
	GB 31701-2015附录A


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
2.3  检验过程中需注意的问题

2.3.1 对于素色、相同材质、均匀混色或小循环印花、色织及类似效果的材料，按相应的试验方法标准规定取样。对于花型循环较大或无规律的印花和色织产品，色牢度试验分别取各色相检测，以级别最低的作为试验结果。

对于局部印花、独立印花或分散花型，取样应该包括印花图案中的各种颜色；如果这些印花色相不同，可分别取样。当局部印花图案很小时，只能在同一个样品中连同底布取足一个试样，不可从多个样品中剪取后合为一个试样。对于分解芳香胺染料的试样，当混色取样时，同种材质的每个试样一般不超过三种颜色，若混色试样检出阳性，应分色重检。

2.3.2 样品若有局部印花或配料(拼料、辅料)的，如取样数量不能满足所有试验要求，首先取样检测可分解芳香胺染料，其次依次为甲醛、色牢度、pH值。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
由于样品存在的不均匀性和检验的可靠性，纯纺样品中检测出微量其它纤维（未明示）时，如果其它纤维（未明示）的含量≤0.5%，或样品明示含微量其它纤维，而未检出时，考核时可判定为合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2

