
海南省全生物降解塑料产品质量监督抽查实施细则XZ02-2026
1  抽样

1.1 抽样型号或规格
应抽取同一原料、同一规格、同一配方、同一工艺连续生产的产品作为抽查样品。
1.2 抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1 抽样方法

在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

全生物降解塑料制品、全生物降解农用地面覆盖薄膜、生物降解塑料购物袋、生物降解垃圾袋、一次性可降解餐饮具在生产企业成品库的自检合格产品堆中，随机抽取产品。同一原料、同一规格、同一配方、同一工艺连续生产的成品为一个检验批次。

在流通领域上抽取样品时，抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.2 抽样基数

在生产企业成品库的自检合格产品堆中，以同一原料、同一规格、同一配方、同一工艺，不超过5吨的产品总数为抽样基数，最少不得少于抽样数量；超过5吨的产品以每5吨为一个批次，不足5吨按一个批次计。

1.2.3 产品抽样数量见表1。
表1产品抽样数量

	序号
	产品名称
	抽样数量

	1
	薄膜
	随机抽取2卷（抽样量不少于800g），去掉外层10m，将每卷膜各取2块，每块长度8米（或面积不少于8m²），对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。

	2
	袋
	抽取不少于400个（或不少于800g）,对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。

	3
	餐饮具
	抽取不少于200只/支（或不少于800g），生物降解饮用吸管不少于1200支，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。


1.3 抽样注意事项

1.3.1 在流通领域抽样应要求经销单位提供进货发票或验货单及营业执照，加以记录，并应当书面通知产品包装或者铭牌上标称的生产企业确认或者由生产企业到场确认。

1.3.2 对于成品或产品，应当以其预期的使用形态进行抽样，对于具有不同厚度和密度的产品，若化学结构和组成一致，只需抽取厚度和密度最大的产品。

1.3.3 应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，上一年度未生产的产品的，记录当年销售总额，以万元计，并加以注明。抽样单规格栏中应注明产品公称承重、标称容量、尺寸（长、宽、厚）、生物降解吸管需标明：（标称外径、标称长度）、种类及材质（如PBAT、PLA）等信息。应在抽样现场获取，并经企业确认。

1.3.4 在抽取样品时，应注意样品保质期，不得抽取超过保质期或者离样品保质期时间小于30天的样品。食品接触用全生物降解塑料制品需标明样品预期接触的食品类别、最高温度、时间、是否重复使用的信息。
2  检验

2.1 检验依据

GB/T 27590-2022  纸杯

GB/T 41008-2021  生物降解饮用吸管
    GB/T 35795-2017  全生物降解农用地面覆盖薄膜

GB/T 38082-2019  生物降解塑料购物袋

GB/T 33798-2025 生物聚酯连卷袋

GB/T 28018-2011  生物分解塑料垃圾袋

GB/T 18006.3-2020  一次性可降解餐饮具通用技术要求

QB/T 4012-2010  淀粉基塑料

DB46/T 505-2020 全生物降解塑料制品通用技术要求

GB/T 6040-2019  红外光谱分析方法通则
DB46/T 520-2020 全生物降解塑料制品 核磁共振波谱快速检测法

GB 4806.7-2023  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.2 检验项目

本次生物降解塑料制品省级监督抽查检验项目详见表2-10。
表2 纸杯检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	检测方法标准

	1
	感官指标
	GB/T 27590-2022/5.1
	GB/T 27590-2022

	2
	容量偏差
	GB/T 27590-2022/5.2
	GB/T 27590-2022

	3
	渗漏性能
	GB/T 27590-2022/5.3
	GB/T 27590-2022

	4
	杯身挺度
	GB/T 27590-2022/5.3
	GB/T 27590-2022

	5
	生物降解性能
	DB46/T 505-2020/4.2
	生物分解率：

GB/T 19277.1-2025

	
	
	
	相对生物分解率：

GB/T 19277.1-2025

	6
	镉
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	7
	铅
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	8
	铬
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	9
	总迁移量
	DB46/T 505-2020/4.3.2
	GB 31604.8-2021

	10
	高锰酸钾消耗量
	DB46/T 505-2020/4.3.2
	GB 31604.2-2016

	11
	重金属（以Pb计）
	DB46/T 505-2020/4.3.2
	GB 31604.9-2016

	12
	成分分析(PP,PE,PS,EVA,PET,PVC)
	《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》
	GB/T 6040-2019

DB46/T 520-2020

	备注
	1.盛装固体食品杯不考核渗漏性能；

2.标称容量大于1000mL的纸杯不考核杯身挺度；
3.2/3处直径小于40mm的纸杯不考核杯身挺度；
4.无卷边的折叠型纸杯不考核杯身挺度；
5.序号5-12，仅考核材料标识中标明具有降解性能；

6.序号9-10仅检测淋膜纸杯，纸板仅测序号9、11。


表3 生物降解饮用吸管检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	检测方法标准

	1
	外观
	GB/T 41008-2021/6.1
	GB/T 41008-2021

	2
	规格尺寸
	GB/T 41008-2021/6.2
	GB/T 41008-2021

	3
	可弯吸管的波纹处拉直后损坏率
	GB/T 41008-2021/6.3
	GB/T 41008-2021

	4
	含水量
	GB/T 41008-2021/6.4
	GB/T 462-2023

	5
	耐溶性
	GB/T 41008-2021/6.5
	GB/T 41008-2021

	6
	有机物成分（挥发性固体）含量
	GB/T 41008-2021/6.6
	GB/T 9345.1-2008  方法A

	7
	生物降解率
	GB/T 41008-2021/6.8.1
	生物分解率：

GB/T 19277.1-2025

	8
	镉
	GB/T 41008-2021/6.7
	GB/T 15337-2008

	9
	铅
	GB/T 41008-2021/6.7
	GB/T 15337-2008

	10
	铬
	GB/T 41008-2021/6.7
	GB/T 15337-2008

	11
	成分分析(PP,PE,PS,EVA,PET,PVC)
	《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》
	GB/T 6040-2019

DB46/T 520-2020

	备注
	序号7，产品宣称可堆肥降解时，生物降解率按GB/T 19277.1进行测试。

规格尺寸项目中的质量偏差不考核。


表4 全生物降解农用地面覆盖薄膜检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	检测方法标准

	1
	拉伸负荷
	GB/T 35795-2017/5.3
	GB/T 1040.1-2025
GB/T 1040.3-2006

	2
	断裂标称应变
	GB/T 35795-2017/5.3
	GB/T 1040.1-2025
GB/T 1040.3-2006

	3
	直角撕裂负荷
	GB/T 35795-2017/5.3
	QB/T 1130-1991

	4
	水蒸气透过量
	GB/T 35795-2017/5.4
	GB/T 1037-2021

	5
	生物降解性能
	GB/T 35795-2017/5.6
	有机成分：
GB/T 9345.1-2008 方法A

	
	
	
	相对生物分解率：

GB/T 19277.1-2025

	6
	镉
	GB/T 35795-2017/5.5
	GB/T 15337-2008

	7
	铅
	GB/T 35795-2017/5.5
	GB/T 15337-2008

	8
	铬
	GB/T 35795-2017/5.5
	GB/T 15337-2008

	9
	成分分析(PP,PE,PS,EVA,PET,PVC)
	《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》
	GB/T 6040-2019

DB46/T 520-2020


表5 生物降解塑料购物袋检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	检测方法标准

	1
	尺寸偏差
	GB/T 38082-2019/5.2
	GB/T 6672-2001

GB/T 6673-2001

	2
	感官
	GB/T 38082-2019/5.3
	GB/T 38082-2019

	3
	提吊试验
	GB/T 38082-2019/5.4
	GB/T 38082-2019

	4
	跌落试验
	GB/T 38082-2019/5.4
	GB/T 38082-2019

	5
	漏水性
	GB/T 38082-2019/5.4
	GB/T 38082-2019

	6
	封合强度
	GB/T 38082-2019/5.4
	QB/T 2358-1998

	7
	落镖冲击
	GB/T 38082-2019/5.4
	GB/T 9639.1-2008中A法

	8
	总迁移量
	GB 4806.7-2023/4.3
	GB 31604.8-2021

	9
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023/4.3
	GB 31604.2-2016

	10
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023/4.3
	GB 31604.9-2016

	11
	生物降解性能
	GB/T 38082-2019/5.5
	有机成分：

GB/T 9345.1-2008

	
	
	
	生物分解率：

GB/T 19277.1-2025

	12
	镉
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	13
	铅
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	14
	铬
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	15
	成分分析(PP,PE,PS,EVA,PET,PVC)
	《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》
	GB/T 6040-2019

DB46/T 520-2020

	备注
	1.序号8、9、10仅考核食品接触用生物降解塑料购物袋；
2.感官项目中的印刷质量不考核；
3.高锰酸钾消耗量不适用淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。


表6 生物聚酯连卷袋检测项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	检测方法标准

	1
	尺寸偏差
	GB/T 33798-2025/4.1
	GB/T 6672-2001

GB/T 6673-2001

	2
	外观
	GB/T 33798-2025/4.2
	GB/T 33798-2025

	3
	气味
	GB/T 33798-2025/4.3
	GB/T 33798-2025

	4
	拉伸负荷
	GB/T 33798-2025/4.4
	GB/T 1040.1-2018
GB/T 1040.3-2006

	5
	断裂标称应变
	GB/T 33798-2025/4.4
	GB/T 1040.1-2018
GB/T 1040.3-2006

	6
	直角撕裂负荷
	GB/T 33798-2025/4.4
	QB/T 1130-1991

	7
	跌落试验
	GB/T 33798-2025/4.5
	GB/T 33798-2025

	8
	抗渗漏性
	GB/T 33798-2025/4.5
	GB/T 33798-2025

	9
	热合强度
	GB/T 33798-2025/4.5
	QB/T 2358-1998

	10
	落镖冲击
	GB/T 33798-2025/4.5
	GB/T 9639.1-2008中A法

	11
	生物分解性能
	GB/T 33798-2025/4.6
	有机成分：

GB/T 9345.1-2008

	
	
	
	生物分解率：

GB/T 19277.1-2025

	12
	气体透过率偏差
	GB/T 33798-2025/4.7
	GB/T 1038.1-2022

	13
	透湿量偏差
	GB/T 33798-2025/4.7
	GB/T 1037-2021

	14
	镉
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	15
	铅
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	16
	铬
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	17
	总迁移量
	DB46/T 505-2020/4.3.2
	GB 31604.8-2021

	18
	高锰酸钾消耗量
	DB46/T 505-2020/4.3.2
	GB 31604.2-2016

	19
	重金属（以Pb计）
	DB46/T 505-2020/4.3.2
	GB 31604.9-2016

	20
	成分分析(PP,PE,PS,EVA,PET,PVC)
	《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》
	GB/T 6040-2019

DB46/T 520-2020

	备注
	1.序号11、12项仅对宣称有食品保鲜的连卷袋要求，对其他连卷袋不要求；
2.气体透过率偏差只做氧气部分；

3.序号17-19仅考核食品接触用生物聚酯连卷袋；


表7 生物分解塑料垃圾袋检测项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	检测方法标准

	1
	尺寸偏差
	GB/T 28018-2011/6.1
	GB/T 24454-2009

	2
	感官
	GB/T 28018-2011/6.2
	GB/T 24454-2009

	3
	抗渗漏性能
	GB/T 28018-2011/6.3.1
	GB/T 24454-2009

	4
	跌落性能
	GB/T 28018-2011/6.3.2
	GB/T 24454-2009

	5
	提吊试验
	GB/T 28018-2011/6.4.2
	GB/T 24454-2009

	6
	镉
	GB/T 28018-2011/6.5.2
	GB/T 28018-2011/7.10

	7
	铅
	GB/T 28018-2011/6.5.2
	GB/T 28018-2011/7.10

	8
	铬
	GB/T 28018-2011/6.5.2
	GB/T 28018-2011/7.10

	9
	生物降解性能
	DB46/T 505-2020/4.2
	有机成分：

GB/T 9345.1-2008

	
	
	
	相对生物分解率：

GB/T 19277.1-2025

	10
	成分分析(PP,PE,PS,EVA,PET,PVC)
	《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》
	GB/T 6040-2019

DB46/T 520-2020

	备注
	单一组分的聚合物加工而成的材料仅测生物分解率，未标注的按材料是混合物进行检测。


表8 一次性餐饮具类（含盒、碗、碟、盘、饮料杯、吸管）检测项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	检测方法标准

	1
	负重性能
	GB/T 18006.3-2020/5.3.2
	GB/T 18006.3-2020

	2
	跌落性能
	GB/T 18006.3-2020/5.3.3
	GB/T 18006.3-2020

	3
	盖体对折性能
	GB/T 18006.3-2020/5.3.4
	GB/T 18006.3-2020

	4
	耐热性能
	GB/T 18006.3-2020/5.3.5
	GB/T 18006.3-2020

	5
	漏水性
	GB/T 18006.3-2020/5.3.6
	GB/T 18006.3-2020

	6
	容积偏差
	GB/T 18006.3-2020/5.3.1
	GB/T 18006.3-2020

	7
	镉
	GB/T 18006.3-2020/5.5
	GB/T 18006.3-2020/ 6.9.1

	8
	铬
	GB/T 18006.3-2020/5.5
	GB/T 18006.3-2020/ 6.9.1

	9
	铅
	GB/T 18006.3-2020/5.5
	GB/T 18006.3-2020/ 6.9.1

	10
	挥发性固体含量
	GB/T 18006.3-2020/5.6
	GB/T 9345.1-2008方法A

	11
	降解性能
	GB/T 18006.3-2020/5.7
	相对生物分解率：

GB/T 19277.1-2025

	12
	总迁移量
	DB46/T 505-2020/4.3.2
	GB 31604.8-2021

	13
	高锰酸钾消耗量
	DB46/T 505-2020/4.3.2
	GB 31604.2-2016

	14
	重金属（以Pb计）
	DB46/T 505-2020/4.3.2
	GB 31604.9-2016

	15
	成分分析(PP,PE,PS,EVA,PET,PVC)
	《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》
	GB/T 6040-2019

DB46/T 520-2020

	备注
	高锰酸钾消耗量不适用淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。


表9 全生物降解塑料制品检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	检测方法标准

	1
	生物降解性能
	DB46/T 505-2020/4.2
	GB/T 19277.1-2025

	2
	镉
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	3
	铅
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	4
	铬
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	5
	总迁移量
	DB46/T 505-2020/4.3.2
	GB 31604.8-2021

	6
	高锰酸钾消耗量
	DB46/T 505-2020/4.3.2
	GB 31604.2-2016

	7
	重金属（以Pb计）
	DB46/T 505-2020/4.3.2
	GB 31604.9-2016

	8
	成分分析(PP,PE,PS,EVA,PET,PVC)
	《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》
	GB/T 6040-2019

DB46/T 520-2020

	备注
	1.序号5、6、7项仅考核食品接触用生物降解塑料制品；

2.高锰酸钾消耗量不适用淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。


表10 淀粉基塑料检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	检测方法标准

	1
	拉伸强度
	QB/T 4012-2010/5.2
	GB/T 1040.1-2025
GB/T 1040.3-2006

	2
	断裂标称应变
	QB/T 4012-2010/5.2
	GB/T 1040.1-2025
GB/T 1040.3-2006

	3
	袋封合强度
	QB/T 4012-2010/5.2
	QB/T 2358-1998

	4
	落镖冲击强度
	QB/T 4012-2010/5.2
	GB/T 9639.1-2008中   A法

	5
	容积偏差
	QB/T 4012-2010/5.2.6
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025
GB/T 18006.3-2020

	6
	负重性能
	QB/T 4012-2010/5.2.6
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025
GB/T 18006.3-2020

	7
	跌落性能
	QB/T 4012-2010/5.2.6
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025

GB/T 18006.3-2020

	8
	盖体对折性能
	QB/T 4012-2010/5.2.6
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025
GB/T 18006.3-2020

	9
	耐温性能/耐热性能
	QB/T 4012-2010/5.2.6
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025
GB/T 18006.3-2020

	10
	漏水性
	QB/T 4012-2010/5.2.6
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025 

GB/T 18006.3-2020

	11
	迁移物质量（蒸发残渣）
	QB/T 4012-2010/5.3.1
	QB/T 4012-2010

/附录B、C、D

	12
	高锰酸钾消耗量
	QB/T 4012-2010/5.3.2
	GB/T 5009.60-2003(带年代号引用）

	13
	脱色试验
	QB/T 4012-2010/5.3.3
	GB/T 5009.60-2003(带年代号引用）

	14
	降解性能
	QB/T 4012-2010/5.3.5
	有机成分：

GB/T 9345.1-2008

	
	
	
	生物分解率：

GB/T 19277.1-2025

	15
	重金属含量
	QB/T 4012-2010/5.3.4
	GB/T 5009.60-2003(带年代号引用）

	16
	镉
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	17
	铅
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	18
	铬
	DB46/T 505-2020/4.3.1
	GB/T 15337-2008

	备注
	1.序号1、2项仅考核淀粉基塑料薄膜；

2.序号1、2、3、4项仅考核淀粉基塑料袋；
3.序号5-10项仅考核淀粉基塑料餐饮具；

4.降解性能仅当生产方、销售方或应用方在宣传产品可降解时，对其进行测定，有机成分仅测混合物材料；

5.脱色试验仅适用于添加着色剂的产品。


若抽查样品执行标准未列入此细则内，且样品标识中标明具有降解性能，检验项目参照DB46/T 505-2020标准执行，DB46/T 505-2020中重金属镉、铅、铬仅测塑料制品堆肥前含量；对样品成分进行分析，如果样品主要成分是生物可降解材料，不再进行生物降解性能检验，如产品含有不可生物降解材料，则进行生物降解性能检验，生物降解性能项目不合格，不再复检。如测定材料为混合物，生物分解率不测材料中单个组分≥1%的有机成分的生物分解率，不测混合物中组分含量＜1%的有机成分，总量是否＜5%。执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



