
海南省水泥制品产品质量监督抽查实施细则

XZ14-2026
1  抽样
1.1 抽样型号或规格
1.1.1产品种类包括：环形混凝土电杆、先张法预应力混凝土管桩。

1.1.2 环形混凝土电杆

抽取样品应为同材料、同工艺、同品种、同荷载级别、同规格的电杆。

1.1.3 先张法预应力混凝土管桩

抽取样品应为同品种、同规格、同型号的管桩。

1.2  抽样方法、基数、数量

1.2.1 抽样方法

在生产企业的成品堆场内随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的各类待销环形混凝土电杆、先张法预应力混凝土管桩。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2 抽查基数、抽样数量
1.2.2.1 环形混凝土电杆：同材料、同工艺、同品种、同荷载级别、同规格的电杆，每4000根为一批；或在6个月内生产总数不足4000根时，也应作为一个受检批。从同一受检批中随机抽取14根样品，其中10根为检验样品（含复验样品），4根为备用样品。

1.2.2.2 先张法预应力混凝土管桩：以同品种、同规格、同型号的管桩连续生产300000m为一批，但在三个月内生产总数不足300000m时仍作为一批。在同品种、同规格、同型号的出厂检验合格产品中随机抽取16根样品，其中10根为检验样品（含复验样品），6根为备用样品。

1.3  抽样注意事项

1.3.1外观质量、尺寸允许偏差现场检验完成后，如果生产企业具有现场试验装置设施的，现场试验项目就在该企业进行。如果生产企业不具有现场试验装置设施的，由检验机构负责送往具有现场试验装置设施的生产企业检验。

2  检验

2.1  检验依据

GB/T 4623-2014    环形混凝土电杆

GB/T 4623-2025    环形混凝土电杆
GB/T 13476-2023   先张法预应力混凝土管桩
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.2  检验项目

2.2.1  环形混凝土电杆

环形混凝土电杆检验项目见表1。

表1  环形混凝土电杆检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	外观质量
	GB/T 4623-2014 第6.2条

GB/T 4623-2025 第6.2条 
	GB/T 4623-2014

GB/T 4623-2025

	2
	尺寸偏差
	GB/T 4623-2014 第6.3条

GB/T 4623-2025 第6.3条
	GB/T 4623-2014

GB/T 4623-2025

	3
	保护层厚度
	GB/T 4623-2014 第6.4条

GB/T 4623-2025 第6.5条
	GB/T 4623-2014

GB/T 4623-2025

	4
	力学性能
	GB/T 4623-2014 第6.5条

GB/T 4623-2025 第6.4条
	GB/T 4623-2014

GB/T 4623-2025


2.2.2  先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩检验项目见表2。
表2 先张法预应力混凝土管桩检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	外观质量
	GB/T 13476-2023/6.2
	GB/T 13476-2023

	2
	尺寸偏差
	GB/T 13476-2023/6.2
	GB/T 13476-2023

	3
	抗弯性能
	GB/T 13476-2023/6.4
	GB/T 13476-2023

	4
	混凝土保护层
	GB/T 13476-2023/6.5
	GB/T 13476-2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


