[image: image1.jpg]


海南省产品质量监督抽查实施细则                          海南省新型墙体材料产品质量监督抽查实施细则

海南省建筑用机制砂产品质量监督抽查实施细则XZ18-2026
1  抽样

1.1抽样型号或规格
抽查样品应为同品种、同类别、同一批次的产品。优先抽取符合产品标准规定的主要规格类别或生产量较大的规格类别。

1.2抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1抽样方法
1.2.1.1在生产企业成品仓库内（包括成品堆放区）或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

1.2.1.2在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的砂8份，组成一组样品。

1.2.1.3从皮带运输机上取样时，应全断面定时随机抽取大致等量的砂4份，组成一组样品。

1.2.1.4从火车、汽车、货船上取样时，从不同部位和深度随机抽取大致等量的砂8份，组成一组样品。

1.2.2抽样基数、抽样数量
在生产领域抽样，产品每2000t为一批，不足2000t亦按一批计，每批次抽样数量为60kg，其中检验样品为30kg，备用样品为30kg。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

1.3  抽样注意事项

确认样品的分类和类别等信息。

2  检验

2.1 检验依据 
GB/T 14684-2022  建设用砂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.2 检验项目

机制砂检验项目见表1。
表1  机制砂检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	检测方法

	
	
	
	

	1
	颗粒级配
	GB/T 14684-2022/ 6.1
	GB/T 14684-2022

	2
	亚甲蓝值与石粉含量
	GB/T 14684-2022/ 6.2
	GB/T 14684-2022

	3
	泥块含量
	GB/T 14684-2022/ 6.3
	GB/T 14684-2022

	4
	表观密度
	GB/T 14684-2022/6.8
	GB/T 14684-2022

	5
	放射性核素限量
	GB/T 14684-2022/ 6.9
	GB/T 14684-2022

	6
	氯化物
	GB/T 14684-2022/ 6.4
	GB/T 14684-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
2.3  检验过程中需注意的问题
若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
8
[image: image1.jpg]

