
海南省塑料管材产品质量监督抽查实施细则

XZ21-2026
1   抽样
1.1  抽样型号或规格
1.1.1  抽取样品应为同一型号规格、同一批次产品。

1.1.2  给水管材抽查公称外径dn≤200mm的管材。 

1.1.3  排水管件抽查胶粘剂连接型管件。   
1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  在生产企业的成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的待销产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2  硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件（含农用给排水管材管件）

抽样基数应不少于30根管材或250个管件。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

管材：在同一批次给水用管材中抽取13根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。在同一批次排水用管材中抽取8根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。

管件：在同一批次产品中抽取5箱，每箱抽取9个，每箱中的5个作为检验样品，4个作为备用样品。

1.2.3  冷热水用聚丙烯（PP-R）管材

抽样基数应不少于30根管材。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。
同一批次合格产品中抽取8根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，另2段作为备用样品。

1.2.4  电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管

抽样基数应不少于30根管材。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

在同一批次产品中抽取4根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，另2段作为备用样品。

1.2.5  塑料电缆导管

抽样基数应不少于30根管材。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

在同一批次产品中抽取4根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，另2段作为备用样品。

1.2.6  双壁波纹管材及缠绕结构壁管材

抽样基数应不少于20根管材。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

在同品种、同规格、同环刚度等级及同生产日期的同一批产品中抽取3根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。

    对于公称直径Dn≥500mm的样品，需在抽样现场将每段检验样品截成300mm±10mm/小段×3小段。

2  检验

2.1 检验依据  

GB/T 5836.1-2018  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 5836.2-2018  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

GB/T 10002.1-2023  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 10002.2-2023  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

GB/T 18742.2-2017  冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 
GB/T 19472.1-2019  埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材

GB/T 19472.2-2017  埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材

GB/T 18477.1-2007  埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材

GB/T 35451.1-2017  埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第1部分：聚丙烯双壁波纹管材

QB/T 1916-2004  硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材
QB/T 2479-2005  埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管

DL/T 802.7-2023  电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2 检验项目

塑料管材产品检验项目见表1至表11。

表1 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 5836.1-2018/6.3
	GB/T 8806-2008

	2
	密度
	GB/T 5836.1-2018/6.4
	GB/T 1033.1-2008中A法

	3
	维卡软化温度
	GB/T 5836.1-2018/6.4
	GB/T 8802-2001

	4
	纵向回缩率
	GB/T 5836.1-2018/6.4
	GB/T 6671-2001

	5
	拉伸屈服应力
	GB/T 5836.1-2018/6.4
	GB/T 8804.2-2003

	6
	断裂伸长率
	GB/T 5836.1-2018/6.4
	GB/T 8804.2-2003

	7
	落锤冲击试验
	GB/T 5836.1-2018/6.4
	GB/T 14152-2001

	备注
	规格尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚。


表2 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 5836.2-2018/6.3
	GB/T 8806-2008

	2
	密度
	GB/T 5836.2-2018/6.4
	GB/T 1033.1-2008中A法

	3
	维卡软化温度
	GB/T 5836.2-2018/6.4
	GB/T 8802-2001

	4
	烘箱试验
	GB/T 5836.2-2018/6.4
	GB/T 8803-2001

	5
	坠落试验
	GB/T 5836.2-2018/6.4
	GB/T 8801-2007

	备注
	规格尺寸的检验项目为：插口的平均外径、承口平均内径、最小承口深度、最小插口长度、壁厚。


表3 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	检测方法标准

	
	
	
	

	1
	规格及尺寸
	GB/T 10002.1-2023/6.3
	GB/T 8806-2008

	2
	密度
	GB/T 10002.1-2023/6.4
	GB/T 1033.1-2008中浸渍法

	3
	维卡软化温度
	GB/T 10002.1-2023/6.4
	GB/T 8802-2001

	4
	纵向回缩率
	GB/T 10002.1-2023/6.4
	GB/T 6671-2001

	5
	拉伸屈服应力
	GB/T 10002.1-2023/6.4
	GB/T 8804.2-2003

	6
	断裂伸长率
	GB/T 10002.1-2023/6.4
	GB/T 8804.2-2003

	7
	落锤冲击
	GB/T 10002.1-2023/6.4
	GB/T 14152-2001

	8
	静液压强度(20℃，1h)
	GB/T 10002.1-2023/6.5
	GB/T 6111-2018

	9
	卫生要求
	GB/T 10002.1-2023/6.7
	GB/T 17219-1998

GB/T 17219-2025

	备注
	规格及尺寸的检验项目为：任一点壁厚及允许偏差、平均外径；
2、纵向回缩率仅适用于en≤16mm的管材；
3、卫生要求检验项目为：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、挥发酚类(以苯酚计)、砷、汞、铬(六价)、镉、铅、银、氟化物、硝酸盐(以氮计)、氯仿、四氯化碳、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量。


表4 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	检测方法标准

	
	
	
	

	1
	管件尺寸
	GB/T 10002.2-2023/6.3
	GB/T 8806-2008

	2
	密度
	GB/T 10002.2-2023/6.5
	GB/T 1033.1-2008中浸渍法

	3
	维卡软化温度
	GB/T 10002.2-2023/6.5
	GB/T 8802-2001

	4
	烘箱试验
	GB/T 10002.2-2023/6.5
	GB/T 8803-2001

	5
	坠落试验
	GB/T 10002.2-2023/6.5
	GB/T 8801-2007

	6
	卫生要求
	GB/T 10002.2-2023/6.7
	GB/T 17219-1998

GB/T 17219-2025

	备注
	1、管件尺寸的检验项目为：主体壁厚、管件插口平均外径；

2、卫生要求检验项目为：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、挥发酚类(以苯酚计)、砷、汞、铬(六价)、镉、铅、银、氟化物、硝酸盐(以氮计)、氯仿、四氯化碳、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量。


表5 冷热水用聚丙烯管材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	检测方法

	
	
	
	

	1
	规格及尺寸
	GB/T 18742.2-2017/7.3
	GB/T 8806-2008

	2
	静液压强度(20℃，1h)
	GB/T 18742.2-2017/7.4
	GB/T 6111-2003

	3
	灰分
	GB/T 18742.2-2017/7.5
	GB/T 9345.1-2008方法A

	4
	氧化诱导时间
	GB/T 18742.2-2017/7.5
	GB/T 19466.6-2009

	5
	纵向回缩率
	GB/T 18742.2-2017/7.5
	GB/T 6671-2001

	6
	简支梁冲击
	GB/T 18742.2-2017/7.5
	GB/T 18743-2002

	7
	卫生性能
	GB/T 18742.2-2017/7.6
	GB/T 17219-1998

GB/T 17219-2025

	备注
	1、规格尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚允许偏差；

2、卫生性能检验项目为：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、砷、汞、铬（六价）、镉、铅、银、氟化物、硝酸盐（以氮计）、氯仿、四氯化碳、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量。


表6 聚乙烯（PE）双壁波纹管材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 19472.1-2019/7.3
	GB/T 8806-2008

	2
	环刚度
	GB/T 19472.1-2019/7.4
	GB/T 9647-2015

	3
	冲击性能
	GB/T 19472.1-2019/7.4
	GB/T 14152-2001

	4
	环柔性
	GB/T 19472.1-2019/7.4
	GB/T 19472.1-2019

	5
	烘箱试验
	GB/T 19472.1-2019/7.4
	GB/T 19472.1-2019

	6
	密度
	GB/T 19472.1-2019/7.4
	GB/T 1033.1-2008中A法

	7
	氧化诱导时间
	GB/T 19472.1-2019/7.4
	GB/T 19466.6-2009

	备注
	1、内径系列规格尺寸的检验项目为：最小平均内径、最小层压壁厚、最小内层壁厚、最小外层壁厚；

2、外径系列规格尺寸的检验项目为：最小平均外径、最大平均外径、最小平均内径、最小层压壁厚、最小内层壁厚、最小外层壁厚。


表7 聚乙烯（PE）缠绕结构壁管材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 19472.2-2017/7.3
	GB/T 19472.2-2017

	2
	纵向回缩率
	GB/T 19472.2-2017/7.4
	GB/T 6671-2001

	3
	烘箱试验
	GB/T 19472.2-2017/7.4
	GB/T 19472.2-2017

	4
	氧化诱导时间
	GB/T 19472.2-2017/7.4
	GB/T 19466.6-2009

	5
	环刚度
	GB/T 19472.2-2017/7.4
	GB/T 9647-2015

	6
	冲击性能
	GB/T 19472.2-2017/7.4
	GB/T 14152-2001

	7
	环柔性
	GB/T 19472.2-2017/7.4
	GB/T 9647-2015

	备注
	规格尺寸检测项目为：最小平均内径、最小内层壁厚。


表8 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 18477.1-2007/7.3

QB/T 1916-2004/7.3
	GB/T 8806-2008

GB/T 18477.1-2007

QB/T 1916-2004

	2
	密度
	GB/T 18477.1-2007/7.4
	GB/T 1033-1986中A法

	3
	环刚度
	GB/T 18477.1-2007/7.4

QB/T 1916-2004/7.4
	GB/T 9647-2003

	4
	冲击性能
	GB/T 18477.1-2007/7.4

QB/T 1916-2004/7.4
	GB/T 14152-2001

	5
	环柔性
	GB/T 18477.1-2007/7.4

QB/T 1916-2004/7.4
	GB/T 9647-2003

	6
	烘箱试验
	GB/T 18477.1-2007/7.4

QB/T 1916-2004/7.4
	GB/T 18477.1-2007

QB/T 1916-2004

	备注
	1、内径系列管材规格尺寸的检验项目为：最小平均内径、最小层压壁厚、最小内层壁厚；

2、外径系列管材规格尺寸的检验项目为：最小平均外径、最大平均外径、最小平均内径、最小层压壁厚、最小内层壁厚。


表9 聚丙烯（PP）双壁波纹管材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	检测方法

	
	
	
	

	1
	几何尺寸
	GB/T 35451.1-2017/7.3
	GB/T 8806-2008

	2
	密度
	GB/T 35451.1-2017/7.4
	GB/T 1033.1-2008中方法A

	3
	灰分
	GB/T 35451.1-2017/7.4
	GB/T 9345.1-2008中方法A

	4
	氧化诱导时间
	GB/T 35451.1-2017/7.4
	GB/T 19466.6-2009

	5
	环刚度
	GB/T 35451.1-2017/7.4
	GB/T 9647-2015

	6
	冲击性能
	GB/T 35451.1-2017/7.4
	GB/T 14152-2001

	7
	环柔性
	GB/T 35451.1-2017/7.4
	GB/T 9647-2015

	8
	烘箱试验
	GB/T 35451.1-2017/7.4
	GB/T 35451.1-2017

	备注
	几何尺寸的检验项目为：最小平均内径、最小层压壁厚、最小内层壁厚。


表10 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸偏差
	QB/T 2479-2005/4.4
	GB/T 8806-1988

	2
	维卡软化温度
	QB/T 2479-2005/4.7
	GB/T 8802-2001

	3
	环段热压缩力
	QB/T 2479-2005/4.7
	GB/T 9647-2003

	4
	落锤冲击试验
	QB/T 2479-2005/4.7
	GB/T 14152-2001

	5
	纵向回缩率
	QB/T 2479-2005/4.7
	GB/T 6671-2001中方法B

	备注
	规格尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚极限偏差。


表11 塑料电缆导管检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准条款
	检测方法

	
	
	
	

	1
	尺寸
	DL/T 802.7-2023/5.4.3
	DL/T 802.1-2023

	2
	密度
	DL/T 802.7-2023/5.5
	DL/T 802.1-2023

	3
	环刚度
	DL/T 802.7-2023/5.5
	DL/T 802.1-2023

	4
	压扁试验
	DL/T 802.7-2023/5.5
	DL/T 802.1-2023

	5
	落锤冲击
	DL/T 802.7-2023/5.5
	DL/T 802.1-2023

	6
	维卡软化温度
	DL/T 802.7-2023/5.5
	DL/T 802.1-2023

	7
	拉伸强度
	DL/T 802.7-2023/5.5
	DL/T 802.1-2023

	8
	断裂伸长率
	DL/T 802.7-2023/5.5
	DL/T 802.1-2023

	9
	纵向回缩率
	DL/T 802.7-2023/5.5
	DL/T 802.1-2023

	备注
	尺寸的检验项目为：平均内径允许偏差、壁厚允许偏差。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
2.3  检验过程中需注意的问题

卫生性能有不符合要求项时，判定该项不合格，不予以复检。

管材落锤冲击试验按统计学方法进行，不符合要求时，判定该项不合格，不予以复检。
3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


