海南省食品相关包材产品质量监督抽查实施细则

XZ26-2026

1   抽样

1.1 抽样型号或规格

应抽取同一批号、同一类型、同一规格的产品作为抽查样品。

1.2 抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1 在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品，采取随机抽样方法进行抽样，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2 在生产企业成品库抽样时，抽样基数、数量及样品处置见表1。

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可，抽取方法、数量及样品处置要求与生产企业成品库抽样时相同。

表1产品抽样基数、数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料瓶 |  | 抽样基数不少于500个，每批不超过50万个 | 每批随机抽取100个（各配同样数量的盖），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 2 | 瓶坯 |  | 抽样基数不少于500个，每批不超过50万个 | 每批随机抽取100个，均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 3 | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 |  | 150kg～10t | 随机抽取2卷，将每卷膜外层除去至少3m，每卷膜抽取6㎡×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品 |
| 4 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |  | 150kg～8t | 随机抽取2卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜抽取6㎡×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 5 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 |  | 150kg～500t | 在同批产品中任意抽取2卷，将每卷膜外层除去3层，每卷膜抽取6㎡×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 6 | 包装用塑料复合膜、袋 | 膜 | 抽样基数不少于20卷，每批膜不超过50000㎡ | 随机抽取2卷，将每卷膜外层除去3层，每卷膜抽取6㎡×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
|  |  | 袋 | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 随机从4箱中抽取80个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 7 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜袋 | 膜 | 抽样基数不少于20卷，每批膜不超过50000 ㎡ | 随机抽取2卷，将每卷膜外层除去3层，每卷膜抽取6㎡×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 8 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜袋 | 袋 | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 随机从4箱中抽取80个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 9 | 商品零售包装袋 |  | 500只～10000只 | 随机从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 10 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | 膜 | 抽样基数不少于20卷，每批膜不超过50000㎡ | 随机抽取2卷，将每卷膜外层除去3层，每卷膜抽取6㎡×2，对应分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
|  |  | 袋 | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 随机从4箱中抽取80个（袋规格应不小于10cm×10cm），均分成两份，一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 11 | 其他类塑料容器 |  | 不少于500个 | ≤200mL的抽取60个×2；＞200mL的抽取40个×2（同时配相同数量的瓶盖） |
| 注明 | 对其他食品用塑料包装材料、特殊形状的容器（膜、袋），可根据实际情况参照本表及相关规定确定具体抽样数量，抽样数量应满足检验合理需要。 |  |  |  |

1.3 抽样注意事项

应在抽样单规格型号栏中标明样品的规格尺寸、塑料树脂的CAS号或中文名称、公称承重，预期接触的食品类别、最高温度、时间、是否重复使用。

2  检验

2.1 检验依据

GB/T 13519-2016 包装用聚乙烯热收缩薄膜

GB/T 4456-2008  包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB/T 41167-2021 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技

术要求

BB/T 0060-2025  包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

BB/T 0060-2012  包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

BB/T 0039-2013  商品零售包装袋

QB/T 1871-1993  双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求2.2 检验项目

食品包装材料检验项目见表2至表10。

表2聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023/4.2 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色实验 | GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.7-2023 GB 31604.7-2016 |
| 6 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） | GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.21-2025 |
| 7 | 特定迁移总量（以1，2-乙二醇计） | GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.44-2016 |
| 备注 | - 脱色试验仅适用于添加着色剂的产品。 |  |  |

表3包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | BB/T 0060-2025/4.1 BB/T 0060-2012/4.2 | BB/T 0060-2025/ BB/T 0060-2012 |
| 2 | 尺寸偏差 | BB/T 0060-2025/4.2 BB/T 0060-2012/4.3 | BB/T 0060-2025/ BB/T 0060-2012 |
| 3 | 质量偏差 | BB/T 0060-2025/4.3 BB/T 0060-2012/4.4 | BB/T 0060-2025/ BB/T 0060-2012 |
| 4 | 壁厚差 | BB/T 0060-2025/4.4 BB/T 0060-2012/4.5 | BB/T 0060-2025/ BB/T 0060-2012 |
| 5 | 感官要求 | GB 4806.7-2023/4.2 | GB 4806.7-2023 |
| 6 | 总迁移量 | BB/T 0060-2012/4.7 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.8-2021 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | BB/T 0060-2012/4.7 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属(以Pb计) | BB/T 0060-2012/4.7 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 脱色实验 | BB/T 0060-2012/4.7 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.7-2023 |
| 10 | 锑 | BB/T 0060-2012/4.7 | GB 31604.41-2016 |
| 备注 | - 脱色试验仅适用于添加着色剂的产品。 |  |  |

表4包装用聚乙烯热收缩薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽度偏差 | GB/T 13519-2016/4.2 | GB/T 6673-2001 |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T 13519-2016/4.2 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 拉伸强度 | GB/T 13519-2016/4.3 | GB/T 1040.3-2006 |
| 4 | 断裂标称应变 | GB/T 13519-2016/4.3 | GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 直角撕裂强度 | GB/T 13519-2016/4.3 | QB/T 1130-1991 |
| 6 | 收缩率 | GB/T 13519-2016/4.3 | GB/T 13519-2016 |
| 7 | 摩擦系数 | GB/T 13519-2016/4.4 | GB/T 10006-1988 |
| 8 | 透光率 | GB/T 13519-2016/4.4 | GB/T 2410-2008 |
| 9 | 润湿张力 | GB/T 13519-2016/4.4 | GB/T 14216-2008 |
| 10 | 热合强度 | GB/T 13519-2016/4.4 | QB/T 2358-1998 |
| 11 | 抗冲击性能 | GB/T 13519-2016/4.4 | GB/T 9639.1-2008 |
| 备注 | 由于7、8、9、10、11项目的要求由供需双方协商确定，如供需双方有要求，抽样时由生产企业提供确认，否则不予以考核。 |  |  |

表5包装用聚乙烯吹塑薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水蒸气透过量 | GB/T 4456-2008/4.5 | GB/T 1037-1988 |
| 2 | 气体透过量 | GB/T 4456-2008/4.5 | GB/T 1038-2000 |
| 3 | 总迁移量 | GB/T 4456-2008/4.4 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.8-2021 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 4456-2008/4.4 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属(以Pb计) | GB/T 4456-2008/4.4 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB/T 4456-2008/4.4 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.7-2023 |
| 备注 | 1、由于1、2项目的要求由供需双方协商确定，如供需双方有要求，抽样时由生产企业提供确认，否则不予以考核； 2、“气体透过量”只考核氧气透过量； 3、脱色试验仅适用于添加着色剂的产品。 |  |  |

表6普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热封强度 | GB/T 10003-2008/4.3 | GB/T 10003-2008 |
| 2 | 透湿量 | GB/T 10003-2008/4.3 | GB/T 1037-1988 |
| 3 | 总迁移量 | GB/T 10003-2008/4.4 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.8-2021 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 10003-2008/4.4 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属(以Pb计) | GB/T 10003-2008/4.4 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色实验 | GB/T 10003-2008/4.4 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.7-2023 |
| 7 | 感官要求 | GB/T 10003-2008/4.4 GB 4806.7-2023/4.3 | GB 4806.7-2023 |
| 备注 | 脱色试验仅适用于添加着色剂的产品。 |  |  |

表7包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热合强度 | GB/T 10004-2008/5.4 | QB/T 2358-1998 |
| 2 | 水蒸气透过量 | GB/T 10004-2008/5.4 | GB/T 1037-1988 |
| 3 | 氧气透过量 | GB/T 10004-2008/5.4 | GB/T 1038-2000 |
| 4 | 感官要求 | GB/T 10004-2008/5.5 GB 4806.13-2023/4.2 | GB 4806.13-2023 |
| 5 | 总迁移量 | GB/T 10004-2008/5.5 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 10004-2008/5.5 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB/T 10004-2008/5.5 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 脱色试验 | GB/T 10004-2008/5.5 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.7-2023 |
| 9 | 溶剂残留量总量 | GB/T 10004-2008/5.6 | GB/T 10004-2008 GB 31604.60-2024 |
| 10 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008/5.6 | GB/T 10004-2008 GB 31604.60-2024 |
| 11 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限含PET、PBT材质的产品） | GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.21-2025 |
| 12 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限含PET材质的产品） | GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.44-2016 |
| 13 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） （限含PBT材质的产品） | GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.51-2021 |
| 14 | 大肠菌群（发酵法） | GB/T 10004-2008/5.5 GB 4806.13-2023/4.4 GB 14934-2016/2.3 | GB 14934-2016附录B发酵法 |
| 15 | 沙门氏菌 | GB/T 10004-2008/5.5 GB 4806.13-2023/4.4 GB 14934-2016/2.3 | GB 14934-2016附录C |
| 备注 | - 1、脱色试验仅适用于添加着色剂的产品。 - 2、因检验项目9、10易挥发、不稳定等特点，长期存放影响其残留本体含量，故检验项目9、10不合格不进行复检。 - 3、PBT材质根据GB 4806.7-2023附录A要求需注明塑料树脂的CAS号或中文名称，如未注明仅检测项目13。 - 4、产品微生物检验项目不合格的不予复检。 |  |  |

表8食品包装用塑料与铝箔复合膜袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热合强度 | GB/T 28118-2011/5.3 | QB/T 2358-1998 |
| 2 | 氧气透过量 | GB/T 28118-2011/5.3 | GB/T 1038.1-2022 GB/T 19789-2021 |
| 3 | 水蒸气透过量 | GB/T 28118-2011/5.3 | GB/T 1037-2021 |
| 4 | 感官要求 | GB/T 28118-2011/5.4 GB 4806.13-2023/4.2 | GB 4806.13-2023 |
| 5 | 总迁移量 | GB/T 28118-2011/5.4 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 28118-2011/5.4 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB/T 28118-2011/5.4 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限含PET、PBT材质的产品） | GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.21-2025 |
| 9 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计） （限含PET材质的产品） | GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.44-2016 |
| 10 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） （限含PBT材质的产品） | GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.51-2021 |
| 11 | 大肠菌群（发酵法） | GB/T 28118-2011/5.4 GB 4806.13-2023/4.4 GB 14934-2016/2.3 | GB 14934-2016附录B发酵法 |
| 12 | 沙门氏菌 | GB/T 28118-2011/5.4 GB 4806.13-2023/4.4 GB 14934-2016/2.3 | GB 14934-2016附录C |
| 备注 | - 1、PBT材质根据GB 4806.7-2023附录A要求需注明塑料树脂的CAS号或中文名称，如未注明仅检测项目10。 - 2、产品微生物检验项目不合格的不予复检。 |  |  |

表9商品零售包装袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封合强度 | BB/T 0039-2013/5.4 | QB/T 2358-1998 |
| 2 | 感官要求 | BB/T 0039-2013/5.5 GB 4806.7-2023/4.2 GB 4806.13-2023/4.2 GB 4806.8-2022/4.2 | GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 GB 4806.8-2016 |
| 3 | 总迁移量 | BB/T 0039-2013/5.5 GB 4806.7-2023/4.3 GB 4806.8-2022/4.3 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.8-2021 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | BB/T 0039-2013/5.5 GB 4806.7-2023/4.3 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计） | BB/T 0039-2013/5.5 GB 4806.7-2023/4.3 GB 4806.13-2023/4.3 GB 4806.8-2022/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | BB/T 0039-2013/5.5 GB 4806.7-2023/4.3 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.7-2023 |
| 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质） | GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.21-2025 |
| 8 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质） | GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.44-2016 |
| 9 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBT材质） | GB 4806.7-2023/4.3 | GB 31604.51-2021 |
| 备注 | 1、“封合强度”只考核塑料包装和纸塑复合包装袋； - 2、淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品不测检测项目4； - 3、脱色试验仅适用于添加着色剂的产品； - 4、PBT材质根据GB 4806.7-2023附录A要求需注明塑料树脂的CAS号或中文名称，如未注明仅检测项目9。 |  |  |

表10双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封口剥离力（袋） | QB/T 1871-1993/4.3 | QB/T 2358-1998 |
| 2 | 氧气透过量 | QB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 1038.1-2022 |
| 3 | 水蒸气透过量 | QB/T 1871-1993/4.3 | GB/T 1037-2021 |
| 4 | 感官要求 | QB/T 1871-1993/4.4 GB 4806.13-2023/4.2 | GB 4806.13-2023 |
| 5 | 总迁移量 | QB/T 1871-1993/4.4 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | QB/T 1871-1993/4.4 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | QB/T 1871-1993/4.4 GB 4806.13-2023/4.3 | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 大肠菌群（发酵法） | QB/T 1871-1993/4.4 GB 4806.13-2023/4.4 GB 14934-2016/2.3 | GB 14934-2016附录B发酵法 |
| 9 | 沙门氏菌 | QB/T 1871-1993/4.4 GB 4806.13-2023/4.4 GB 14934-2016/2.3 | GB 14934-2016附录C |
| 备注 | 1、项目1只考核袋子； - 2、脱色试验仅适用于添加着色剂的产品； - 3、产品微生物检验项目不合格的不予复检。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。