
海南省水泥产品质量监督抽查实施细则

XZ27-2026
1  抽样

1.1 抽样型号或规格

产品种类包括：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、砌筑水泥。 

抽查样品应为同一品种、同一强度等级、同一批次的产品。优先抽取该企业的主导产品。

1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  抽样方法

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2 抽样基数 
取样方法按 GB/T12573进行，抽样基数应满足出厂编号规定的吨位。编号吨位不足时，不得少于1t。

1.2.3 抽样数量 
袋装水泥从企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量20kg。 

散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量至少20kg。 

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。 

1.3 抽样注意事项

1.3.1 将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物、充分混匀，缩分为两等份样品。一份为检验样品，一份为备用样品。
1.3.2 用于贮存样品的聚乙烯塑料袋或其他密封容器应洁净、干燥、防潮、密闭、不易破损并且不影响水泥性能。

1.3.3 确认样品检验所需的技术参数等信息(如产品种类、强度等级)。
2  检验

2.1  检验依据 

GB 175-2023   通用硅酸盐水泥

GB/T 3183-2017  砌筑水泥
GB/T 3183-2025  砌筑水泥   

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
2.2  检验项目

2.2.1通用硅酸盐水泥

通用硅酸盐水泥检验项目见表1。

表1 通用硅酸盐水泥检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	三氧化硫
	GB 175-2023/7.1
	GB/T 176-2017

	2
	烧失量
	GB 175-2023/7.1
	GB/T 176-2017

	3
	不溶物
	GB 175-2023/7.1
	GB/T 176-2017

	4
	氧化镁
	GB 175-2023/7.1
	GB/T 176-2017

	5
	氯离子
	GB 175-2023/7.1
	GB/T 176-2017

	6
	水泥中水溶性铬（VI）
	GB 175-2023/7.2
	GB 31893-2015

	7
	凝结时间
	GB 175-2023/7.4.1
	GB/T 1346-2011

	8
	安定性
	GB 175-2023/7.4.2
	GB/T 1346-2011

	9
	强度
	GB 175-2023/7.4.3
	GB/T 17671-2021

	10
	细度
	GB 175-2023/7.4.4
	GB/T 1345-2005

	11
	放射性核素限量
	GB 6566-2010

GB 175-2023/7.5
	GB 6566-2010

	备注
	不同品种水泥的检验项目按照GB 175《通用硅酸盐水泥》相应产品的规定进行。


2.2.2砌筑水泥

砌筑水泥检验项目见表2。

表2 砌筑水泥检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	三氧化硫
	GB/T 3183-2017/6.1.1
GB/T 3183-2025/6.1.1
	GB/T 176-2017

	2
	氯离子
	GB/T 3183-2017/6.1.2
GB/T 3183-2025/6.1.2
	GB/T 176-2017

	3
	水泥中水溶性铬（VI）
	GB/T 3183-2017/6.1.3
GB/T 3183-2025/6.1.3
	GB 31893-2015

	4
	细度
	GB/T 3183-2017/6.2.1
GB/T 3183-2025/6.2.1
	GB/T 1345-2005

	5
	凝结时间
	GB/T 3183-2017/6.2.2
GB/T 3183-2025/6.2.2
	GB/T 1346-2024

	6
	沸煮安定性
	GB/T 3183-2017/6.2.3
GB/T 3183-2025/6.2.3
	GB/T 1346-2024

	7
	保水率
	GB/T 3183-2017/6.2.4
GB/T 3183-2025/6.2.4
	GB/T 45002-2024

	8
	强度
	GB/T 3183-2017/6.2.5
GB/T 3183-2025/6.2.5
	GB/T 17671-2021

	9
	放射性核素限量
	GB/T 3183-2017/6.2.6
GB/T 3183-2025/6.2.6
	GB 6566-2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



