2026年海南省绝热用聚苯乙烯泡沫塑料产品省级监督抽查实施细则
海南省市场监督管理局

2026年08月
2026年海南省绝热用聚苯乙烯泡沫塑料产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省绝热用聚苯乙烯泡沫塑料产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省范围内流通领域的绝热用聚苯乙烯泡沫塑料产品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 10801.1-2021绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
GB/T 10801.1-2025绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

GB/T 10801.2-2018绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
GB/T 10801.2-2025 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 29906-2013模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 41077-2021 建筑用绝热制品  六溴环十二烷的限值

其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和细则
3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。在流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品，采取随机抽样方法进行抽样，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽取的检样和备样分别封样加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，备用样品封存于经营者处，经营者应妥善保管。抽样数量见下表

	序号
	产品名称
	每批次抽样样品数量

	1
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

B2（E）级或B3级：在同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。

	2
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

B2（E）级或B3级：在同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。

	3
	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温板
	B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

B2（E）级或B3级：在同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。


4 检验项目要求

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）（GB/T 10801.1-2021）检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	压缩强度
	GB/T 10801.1-2021
	GB/T 10801.1-2021

GB/T 8813-2020
	
	●
	

	2
	表观密度偏差
	GB/T 10801.1-2021
	GB/T 10801.1-2021

GB /T 6343-2009
	
	●
	

	3
	导热系数

（平均温度25℃）
	GB/T 10801.1-2021
	GB/T 10801.1-2021

GB/T 10294-2008

GB/T 10295-2008
	
	●
	

	4
	吸水率
	GB/T 10801.1-2021
	GB/T 10801.1-2021

GB/T 8810-2005
	
	●
	

	5
	燃烧性能
	GB 8624-2012

GB/T 10801.1-2021
	GB 8624-2012

GB/T 20284-2006

GB/T 11785-2005 

GB/T 8626-2007

GB/T 2406.2-2009
	●
	
	

	6
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077-2021
	GB/T 41077-2021
	●
	
	


绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）（GB/T 10801.1-2025）检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	压缩性能
	GB/T 10801.1-2025
	GB/T 10801.1-2025

GB/T 8813-2020
	
	●
	

	2
	表观密度偏差
	GB/T 10801.1-2025
	GB/T 10801.1-2025

GB /T 6343-2009
	
	●
	

	3
	导热系数

平均温度（25±2）℃
	GB/T 10801.1-2025
	GB/T 10801.1-2025

GB/T 10294-2008

GB/T 10295-2008
	
	●
	

	4
	吸水率
	GB/T 10801.1-2025
	GB/T 10801.1-2025

GB/T 8810-2005
	
	●
	

	5
	燃烧性能
	GB 8624-2012

GB/T 10801.1-2025
	GB 8624-2012

GB/T 20284-2006

GB/T 11785-2005 

GB/T 8626-2007

GB/T 2406.2-2009
	●
	
	

	6
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077-2021
	GB/T 41077-2021
	●
	
	


绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）（GB/T 10801.2-2018）检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	压缩强度
	GB/T 10801.2-2018
	GB/T 10801.2-2018

GB/T 8813-2008
	
	●
	

	2
	吸水率
	GB/T 10801.2-2018
	GB/T 10801.2-2018

GB/T 8810-2005
	
	●
	

	3
	导热系数
	平均温度25℃
	GB/T 10801.2-2018
	GB/T 10801.2-2018

GB/T 10294-2008

 GB/T 10295-2008
	
	●
	

	4
	热阻

（厚度25mm时）
	平均温度25℃
	GB/T 10801.2-2018
	GB/T 10801.2-2018

GB/T 10294-2008

 GB/T 10295-2008
	
	●
	

	5
	燃烧性能
	GB 8624-2012

GB/T 10801.2-2018
	GB 8624-2012

GB/T 20284-2006

GB/T 11785-2005 

GB/T 8626-2007

GB/T 2406.2-2009
	●
	
	

	6
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077-2021
	GB/T 41077-2021
	●
	
	


绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）（GB/T 10801.2-2025）检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	压缩性能
	GB/T 10801.2-2025
	GB/T 10801.2-2025

GB/T 8813-2020
	
	●
	

	2
	吸水率
	GB/T 10801.2-2025
	GB/T 10801.2-2025

GB/T 8810-2005
	
	●
	

	3
	导热系数
	平均温度（25±2）℃
	GB/T 10801.2-2025
	GB/T 10801.2-2025

GB/T 10294-2008

 GB/T 10295-2008
	
	●
	

	4
	热阻厚度25mm时
	平均温度（25±2）℃
	GB/T 10801.2-2025
	GB/T 10801.2-2025

GB/T 10294-2008

 GB/T 10295-2008
	
	●
	

	5
	燃烧性能
	GB 8624-2012

GB/T 10801.2-2025
	GB 8624-2012

GB/T 20284-2006

GB/T 11785-2005 

GB/T 8626-2007

GB/T 2406.2-2009
	●
	
	

	6
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077-2021
	GB/T 41077-2021
	●
	
	


外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	导热系数
	GB/T 29906-2013
	GB/T 10801.1-2021

GB/T 10294-2008

 GB/T 10295-2008
	
	●
	

	2
	表观密度
	GB/T 29906-2013
	GB/T 10801.1-2021

GB/T 6343-2009
	
	●
	

	3
	垂直于板面方向的抗拉强度
	GB/T 29906-2013
	GB/T 29906-2013
	
	●
	

	4
	吸水率（体积分数）
	GB/T 29906-2013
	GB/T 10801.1-2021

GB/T 8810-2005
	
	●
	

	5
	燃烧性能
	GB 8624-2012

 GB/T 29906-2013
	GB 8624-2012

GB/T 20284-2006

GB/T 11785-2005 

GB/T 8626-2007

GB/T 2406.2-2009
	●
	
	

	6
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077-2021
	GB/T 41077-2021
	●
	
	


注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

● 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。
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