
2026年海南省童鞋产品省级监督抽查

实施细则
海南省市场监督管理局

2026年9月
2026年海南省童鞋产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省童鞋产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省内流通领域的童鞋商品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 25036—2021 布面童胶鞋

GB 30585—2024童鞋安全技术规范

QB/T 2880—2016 儿童皮鞋

QB/T 2880—2024 儿童皮鞋

QB/T 4331—2021 儿童旅游鞋

QB/T 4546—2021 儿童皮凉鞋
3 抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品种类
	抽样数量（双）
	检验样品数量（双）
	备用样品数量（双）

	1
	儿童旅游鞋
	3
	2
	1

	2
	儿童皮鞋
	
	
	

	3
	儿童皮凉鞋
	
	
	

	4
	其他类童鞋（除胶鞋）
	
	
	

	5
	布面童胶鞋
	4
	2
	2


4 检验项目要求
表2 儿童旅游鞋（QB/T 4331—2021）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	帮底剥离强度

或底墙与帮面剥离强度
	QB/T 4331—2021
	GB/T 3903.3—2011
	
	●
	

	2
	外底耐磨性能
	QB/T 4331—2021
	GB/T 3903.2—2017
	
	●
	

	3
	衬里和内垫耐摩擦色牢度
	QB/T 4331—2021
	QB/T 2882—2007方法A
	
	●
	

	4
	外底硬度
	QB/T 4331—2021
	GB/T 3903.4—2017
	
	●
	


表3 儿童皮鞋（QB/T 2880—2016、QB/T 2880—2024）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	耐磨性能
	QB/T 2880—2016

QB/T 2880—2024
	GB/T 3903.2—2008

GB/T 3903.2—2017
	
	●
	

	2
	剥离强度
	QB/T 2880—2016

QB/T 2880—2024
	GB/T 3903.3—2011
	
	●
	

	3
	外底硬度
	QB/T 2880—2016

QB/T 2880—2024
	GB/T 3903.4—2008

GB/T 3903.4—2017
	
	●
	

	4
	鞋帮拉出强度
	QB/T 2880—2016

QB/T 2880—2024
	QB/T 2880—2016

QB/T 2880—2024
	
	●
	

	5
	衬里和内垫摩擦色牢度
	QB/T 2880—2016

QB/T 2880—2024
	QB/T 2882—2007方法A

QB/T 2882—2023 方法A
	
	●
	

	6
	安装勾心或其他刚性支撑材料的要求
	QB/T 2880—2016

QB/T 2880—2024
	QB/T 2880—2016

QB/T 2880—2024
	
	●
	

	7
	勾心纵向刚度
	QB/T 2880—2016

QB/T 2880—2024
	GB/T 3903.34—2019
	
	●
	

	8
	勾心硬度
	QB/T 2880—2016

QB/T 2880—2024
	GB/T 230.1—2018
GB/T 3903.4—2017
	
	●
	

	9
	勾心长度
	QB/T 2880—2016

QB/T 2880—2024
	GB/T 28011—2021
	
	●
	

	10
	勾心弯曲性能
	QB/T 2880—2016

QB/T 2880—2024
	GB/T 28011—2021
	
	●
	


表4 儿童皮凉鞋（QB/T 4546—2021）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	耐磨性能
	QB/T 4546—2021
	GB/T 3903.2—2017
	
	●
	

	2
	帮底剥离强度
	QB/T 4546—2021
	GB/T 3903.3—2011
	
	●
	

	3
	外底硬度
	QB/T 4546—2021
	GB/T 3903.4—2017
	
	●
	

	4
	帮带拉出强度（或帮带拔出力）
	QB/T 4546—2021
	QB/T 4546—2021

GB/T 38011—2019
	
	●
	

	5
	衬里和内垫摩擦色牢度
	QB/T 4546—2021
	QB/T 2882—2007方法A
	
	●
	

	6
	安装勾心或其他刚性支撑材料的要求
	QB/T 4546—2021
	QB/T 4546—2021
	
	●
	

	7
	勾心纵向刚度
	QB/T 4546—2021
	GB/T 3903.34—2019
	
	●
	

	8
	勾心硬度
	QB/T 4546—2021
	GB/T 230.1—2018

GB/T 3903.4—2017
	
	●
	

	9
	勾心长度
	QB/T 4546—2021
	GB/T 28011—2021
	
	●
	

	10
	勾心弯曲性能
	QB/T 4546—2021
	GB/T 28011—2021
	
	●
	


表5 布面童胶鞋（GB/T 25036—2021）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	外底耐磨性能
	GB/T 25036—2021
	GB/T 9867—2008方法A
	
	●
	

	2
	外底硬度
	GB/T 25036—2021
	GB/T 531.1—2008

HG/T 2489—2007
	
	●
	

	3
	外底防滑性能（干法）
	GB/T 25036—2021
	HG/T 3780—2005中8.2.1
	●
	
	

	4
	围条与鞋帮粘合强度
	GB/T 25036—2021
	HG/T 4805—2015
	
	●
	

	5
	衬里和内底（内垫）耐摩擦色牢度（沾色）
	GB/T 25036—2021
	QB/T 2882—2007方法A
	
	●
	

	6
	物理安全性能
	GB/T 25036—2021
	GB 30585—2014

GB 6675.2—2014第4.10、5.10条
	●
	
	


表6 童鞋安全技术要求（GB 30585—2024）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	基本要求
	GB 30585—2024
	GB 30585—2024

GB 6675.2—2014（含第1号修改单）第5.8、5.9条
	●
	
	

	2
	婴幼儿鞋小附件要求
	GB 30585—2024
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）第5.24.6.1、5.2、5.8、5.9条
	●
	
	

	3
	六价铬
	GB 30585—2024
	GB/T 38402-2019
	●
	
	

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 30585—2024
	GB/T 17592—2024
GB/T 19942—2019

GB/T 23344—2009

GB/T 33392—2016
	●
	
	

	5
	甲醛
	GB 30585—2024
	GB/T 2912.1—2009 

GB/T 19941.1—2019
	●
	
	

	6
	重金属总量
	GB 30585—2024
	QB/T 4340—2012
	●
	
	

	7
	富马酸二甲酯
	GB 30585—2024
	GB/T 26713—2011

GB/T 26713—2025
	●
	
	

	8
	含氯苯酚
	GB 30585—2024
	GB/T 18414.1—2006
GB/T 22808—2021
	●
	
	

	9
	N-亚硝基胺
	GB 30585—2024
	ISO 19577:2019
	●
	
	

	10
	邻苯二甲酸酯
	GB 30585—2024
	GB/T 32440.1—2023
	●
	
	

	11
	短链氯化石蜡
	GB 30585—2024
	GB/T 40263—2021
GB/T 38405—2019
SN/T 3814—2014
	●
	
	


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

注1：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。
注2：机械与物理性能项目中涉及标识警告说明的条款，重要程度按实际风险划分。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

●经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。  

2

