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2026年海南省食品用塑料包装容器工具等制品产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省食品用塑料包装容器工具等制品产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省内流通领域的食品用塑料包装容器工具等制品商品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封装，封装后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处。抽样数量见下表

	序号
	抽查产品
	抽样数量

	1
	刀、叉、勺、吸管、筷子等
	不少于42个，30个作为检验样品，12个作为复检备用样品。

	2
	盒、碗、杯
	容量≥400mL
	不少于10个，8个作为检验样品，2个作为复检备用样品。

	
	
	200mL≤容量＜400mL
	不少于14个，10个作为检验样品，4个作为复检备用样品。

	
	
	容量＜200mL
	不少于24个，16个作为检验样品，8个作为复检备用样品。

	3
	盘、碟等产品
	接触食品面面积≥240cm2
	不少于10个，8个作为检验样品，2个作为复检备用样品。

	
	
	120cm2≤接触食品面面积＜240cm2
	不少于14个，10个作为检验样品，4个作为复检备用样品。

	
	
	60cm2≤接触食品面面积＜120cm2
	不少于24个，16个作为检验样品，8个作为复检备用样品。

	
	
	接触食品面面积＜60cm2
	不少于74个，50个作为检验样品，24个作为复检备用样品。


4 检验项目要求
食品用塑料包装容器工具等制品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	重要程度分类

	
	
	
	A类
	B类
	C类

	
	感官要求
	GB 4806.7—2023
	
	●
	

	
	总迁移量
	GB 31604.8—2021
	●
	
	

	
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016
	● 
	
	

	
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016
	●
	
	

	
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021
	●
	
	

	
	脱色试验
	GB 31604.7—2023
	●
	
	

	
	特定迁移总量（以己内酰胺计）
（限PA材质）
	GB 31604.19—2016
	●
	
	

	
	氯乙烯特定迁移量
（限PVC、PVDC材质）
	GB 31604.31—2025 
	●
	
	

	
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质）
	GB 31604.21—2025
	●
	
	

	
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质）
	GB 31604.44—2016
	●
	
	

	
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBT材质）
	GB 31604.51—2021
	●
	
	

	
	双酚A特定迁移量（限PC材质）
	GB 31604.10—2016
	●
	
	

	
	苯酚特定迁移量（限PC材质）
	GB 31604.46—2023
	●
	
	

	
	1,3-丁二烯特定迁移量
（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 31604.12—2016
	●
	
	

	
	邻苯类增塑剂特定迁移量
（限PVC材质）
	GB 31604.30—2025
	●
	
	


注1：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。
注2：机械与物理性能项目中涉及标识警告说明的条款，重要程度按实际风险划分。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

●经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。  
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